CONTRATO Nº: 116-18-T-C

PROYECTO: ESTUDIO DE INTEGRIDAD DE RECIPIENTES A PRESIÓN ESTACIÓN TARIJA

Cliente: YPFB TRANSPORTE S.A.

Informe Nº: IF-V-04/06 Rev.0

Servicio:

“INFORME DE INGENIERÍA DE MEMORIA DE CÁLCULO de valorización“

MV-V-04/01 Rev. 0

Señores:

Ing. Marcelo Córdova

Ing. Ildefonso Togo

Santa Cruz de la Sierra, 11 de Abril del 2019

INDICE

1	GENERAL	3

2	CONSIDERACIONES DE DISEÑO	3

2.1	Datos de diseño	3

2.2	Dimensiones	3

2.3	Materiales	3

2.4	Código de diseño	3

3	RESUMEN DE RESULTADOS	4

3.1	Espesor requerido	4

3.2	Resumen de condiciones de diseño (Presión/Temperatura)	5

4	CONCLUSIONES	6

4.1	Máximas condiciones de trabajo	6

4.2	Resumen de Deficiencias (Deficiencies summary)	6

5	RECOMENDACIONES	7

6	ANEXOS	7

# GENERAL

En base a las mediciones de espesor realizados y a la Memoria de Cálculo inicial, se realizó la Valorización del Tanque de Almacenamiento Horizontal V-04, obteniéndose los resultados que a continuación se presentan:

# CONSIDERACIONES DE DISEÑO

## Datos de diseño

Los cálculos mecánicos se realizaron de acuerdo a lo indicado en la placa de datos, e información que se obtuvo de  históricos de operación, y las condiciones de diseño (Presión, Temperatura, Sobre-espesor por corrosión) de acuerdo a lo indicado en la placa de datos del equipo.

- Presión de Diseño Interna: 			14 kg/cm2

- Temperatura de Diseño:				37.8 ºC

- Mínima Temperatura de Diseño del Metal: 		-28.89 ºC

- Presión de Operación máxima:			6.9 kg/cm2

- Sobre-espesor por corrosión:			0 mm

- Eficiencia de Junta:				Cuerpo 100% / Cabezales 85%

- Condiciones Sísmicas:				Ninguna

- Fluido de Proceso:				GLP

## Dimensiones

Las dimensiones que se tomaron en cuenta en el cálculo fueron las relevadas en campo.

- Diámetro Externo del Tanque:				2687mm

- Longitud total de costura a costura:				12178mm

- Longitud de Separación de las patas:			7554mm

## Materiales

Los materiales utilizados en la elaboración de la memoria de cálculo son los indicados en el MDR:

- Planchas del Cuerpo (virolas)				SA-612-A

- Planchas de Cabezales					SA-612-A

- Bridas:							SA-105

- Cuplas:							SA-105

- Soportes Patas						SA-283 Gr. C

## Código de diseño

Se utilizaron los códigos de diseño siguientes:

- ASME BPVC Section VIII, Div. 1, Edition 1995

- ASME BPVC Section VIII, Div. 1, Edition 1977

- ASME Section II, Materials specification, Edition 1995

- ASME B16.5, Pipe Flanges and Flanged fittings (NPS ½ through NPS 24)

- ASME B16.20, Metallic Gaskets for Pipe Flanges – Ring-Joint, Spiral-Wound

# RESUMEN DE RESULTADOS

En las siguientes tablas se indican los resultados de la Memoria de Cálculo:

## Espesor requerido

En las tablas 1 y 2 se indican los espesores calculados comparados con los espesores nominales de las planchas del cuerpo y conexiones:

| TABLA 1: DETALLE DE ESPESORES DEL CUERPO A PRESIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | ELEMENTO | ESPESOR CALCULADO (mm) | ESPESOR VALORIZACIÓN (mm) | EVALUACIÓN |
| 1 | Virola 1 – V-01 | 13.31 | 12.78 | NO CUMPLE |
| 2 | Virola 2 – V-02 | 13.31 | 12.99 | NO CUMPLE |
| 3 | Virola 3 – V-03 | 13.31 | 13.29 | NO CUMPLE |
| 4 | Virola 4 – V-04 | 13.31 | 12.95 | NO CUMPLE |
| 5 | Cabezal C01 | 7.64 | 7.47 | NO CUMPLE |
| 6 | Cabezal C02 | 7.64 | 6.76 | NO CUMPLE |

| TABLA 2: DETALLE DE ESPESORES DE CONEXIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | ELEMENTO | ESPESOR CALCULADO (mm) | ESPESOR NOMINAL (mm) | Aa/Ar (%) ≥ 100 | EVALUACIÓN |
| 1 | N1 – Entrada | 1.59 | 9.52 | 100 | CUMPLE |
| 2 | N2 – Salida | 1.59 | 9.52 | 100 | CUMPLE |
| 3 | N3 – Reserva | 1.59 | 7.87 | 100 | CUMPLE |
| 4 | N4 – Compensación | 1.59 | 7.87 | 100 | CUMPLE |
| 5 | N5 – Reserva | 1.59 | 7.87 | 100 | CUMPLE |
| 6 | N6 – Termómetro | 1.59 | 8.38 | Exempt | CUMPLE |
| 7 | N7 – Indicador de nivel | 1.59 | 5.59 | Exempt | CUMPLE |
| 8 | N8 – Manómetro | 1.59 | 5.97 | Exempt | CUMPLE |
| 9 | N9 – Reserva | 1.59 | 5.97 | Exempt | CUMPLE |
| 10 | N10 – Reserva | 1.59 | 5.97 | Exempt | CUMPLE |
| 11 | N11 – Drenaje | 1.59 | 7.87 | Exempt | CUMPLE |
| 12 | N12 – Alivio | 5.27 | 8.56 | Exempt | CUMPLE |
| 13 | M1 –Manhole | 6.18 | 64.5 | 100 | CUMPLE |

Nota: Tomar en cuenta que esta tabla solo indica si las dimensiones utilizadas en las conexiones son las adecuadas, para ver detalles de presiones ver tabla 3.

## Resumen de condiciones de diseño (Presión/Temperatura)

| TABLA 3: DETALLE DE PRESIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | ELEMENTO | Presión diseño (kg/cm2) | Temperatura (ºC) | MAWP (psi) | MDMT (ºF) |
| 1 | Cabezal 1 – C01 | 14 | 37.8 | 13.70 | N/A |
| 2 | Virola 1 – V-01 | 14 | 37.8 | 13.44 | N/A |
| 3 | Virola 2 – V-02 | 14 | 37.8 | 13.66 | N/A |
| 4 | Virola 3 – V-03 | 14 | 37.8 | 13.98 | N/A |
| 5 | Virola 4 – V-04 | 14 | 37.8 | 13.62 | N/A |
| 6 | Cabezal 2 – C02 | 14 | 37.8 | 12.38 | N/A |
| 7 | N1 – Entrada | 14 | 37.8 | 8.96 | N/A |
| 8 | N2 – Salida | 14 | 37.8 | 8.93 | N/A |
| 9 | N3 – Reserva | 14 | 37.8 | 8.95 | N/A |
| 10 | N4 – Compensación | 14 | 37.8 | 8.99 | N/A |
| 11 | N5 – Reserva | 14 | 37.8 | 9.10 | N/A |
| 12 | N6 – Termómetro | 14 | 37.8 | 15.35 | N/A |
| 13 | N7 – Indicador de nivel | 14 | 37.8 | 15.31 | N/A |
| 14 | N8 – Manómetro | 14 | 37.8 | 15.35 | N/A |
| 15 | N9 – Reserva | 14 | 37.8 | 15.54 | N/A |
| 16 | N10 – Reserva | 14 | 37.8 | 14.7 | N/A |
| 17 | N11 – Drenaje | 14 | 37.8 | 8.94 | N/A |
| 18 | N12 – Alivio | 14 | 37.8 | 13.56 | N/A |
| 19 | M1 –Manhole | 14 | 37.8 | 13.43 | N/A |

# CONCLUSIONES

## Máximas condiciones de trabajo

De acuerdo con los cálculos realizados para las condiciones de diseño se define las siguientes presiones máximas de trabajo:

- Condición MAWP máxima presión admisible de trabajo:

8.93 kg/cm2 @ 37.8 ºC

- La Máxima presión admisible calculada es de 8.93 kg/cm2 No cumple con la Presión de diseño utilizada para el Cálculo (14 kg/cm2).

## Resumen de Deficiencias (Deficiencies summary)

- Cabezal 1 (C-01), el espesor nominal es menor que el espesor requerido por diseño.

- Cabezal 2 (C-02), el espesor nominal es menor que el espesor requerido por diseño.

- Virola 1 (V-01), el espesor nominal es menor que el espesor requerido por diseño.

- Virola 2 (V-02), el espesor nominal es menor que el espesor requerido por diseño.

- Virola 3 (V-03), el espesor nominal es menor que el espesor requerido por diseño.

- Virola 4 (V-04), el espesor nominal es menor que el espesor requerido por diseño.

- Conexión N1: La MAWP de la conexión es menor que el requerido por diseño. La conexión no está reforzada adecuadamente. La soldadura de filete es menor al requerido por el cálculo.

- Conexión N2: La MAWP de la conexión es menor que el requerido por diseño. La conexión no está reforzada adecuadamente.

- Conexión N3: La MAWP de la conexión es menor que el requerido por diseño. La conexión no está reforzada adecuadamente. La soldadura de filete es menor al requerido por el cálculo.

- Conexión N4: La MAWP de la conexión es menor que el requerido por diseño. La conexión no está reforzada adecuadamente. La soldadura de filete es menor al requerido por el cálculo.

- Conexión N5: La MAWP de la conexión es menor que el requerido por diseño. La conexión no está reforzada adecuadamente. La soldadura de filete es menor al requerido por el cálculo.

- Conexión N9: La MAWP de la conexión es menor que el requerido por diseño. La conexión no está reforzada adecuadamente. La soldadura de filete es menor al requerido por el cálculo.

- Conexión N10: La MAWP de la conexión es menor que el requerido por diseño. La conexión no está reforzada adecuadamente. La soldadura de filete es menor al requerido por el cálculo.

- Conexión N11: La MAWP de la conexión es menor que el requerido por diseño. La conexión no está reforzada adecuadamente. La soldadura de filete es menor al requerido por el cálculo.

- Conexión N12: La MAWP de la conexión es menor que el requerido por diseño. La conexión no está reforzada adecuadamente. La soldadura de filete es menor al requerido por el cálculo.

- Conexión M1: La MAWP de la conexión es menor que el requerido por diseño. La conexión no está reforzada adecuadamente. La soldadura de filete es menor al requerido por el cálculo.

# RECOMENDACIONES

- Dado que el espesor nominal de los cabezales, cuerpo y el refuerzo de las conexiones del Tanque para una presión de diseño de 14kg/cm2 es insuficiente se recomienda hacer un de-rate asumiendo nuevas condiciones de diseño que estén acordes a la operación actual.

- Para las deficiencias de soldadura de filete inadecuado encontradas den las conexiones se recomienda aumentar la soldadura al valor mínimo requerido en las conexiones: N1, N2, N3, N4, N5, N9, N10, N11, N12 y M1, para que la presión del de-rating no baje de 12.38 kg/cm2.

# ANEXOS

- Anexo 1_ MV-V-04/01 Memoria de Cálculo de Valorización Tanque de Almacenamiento V-04