Contrato Nº: 116-18-T-C

PROYECTO: ESTUDIO DE INTEGRIDAD DE RECIPIENTES A PRESIÓN TARIJA

Cliente: YPFB TRANSPORTE S.A.

Informe Nº: IF-V-10/04 Rev. 0

Servicio:

“INFORME DE IDENTIFICACIÓN POSITIVA DE MATERIALES”

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE GLP V-10

Señores:

Ing. Marcelo Córdova

Ing. Ildefonso Togo

Santa Cruz de la Sierra, 09 de Abril del 2019

INDICE

1	ANTECEDENTES	3

2	COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS MATERIALES PARA COMPARACIÓN	3

2.1	SA-202	4

2.2	SA-612	5

2.3	SA-455	6

2.4	SA-516-70	6

2.5	SA-20	7

2.6	SA-105	7

3	RESULTADO DE LOS ENSAYOS	8

3.1	Identificación Positiva de Materiales	8

4	COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS CON LAS ESPECIFICACIONES:	9

5	CONCLUSIONES	13

6	RECOMENDACIONES	14

Estimados señores por medio de la presente les damos a conocer los resultados de los Ensayos de PMI realizados a las planchas del cuerpo, cabezales y brida ciega de entrada de hombre del Tanque de Almacenamiento de GLP V-10, ubicado en la Estación Tarija, área de Tanques de Almacenamiento Tarija – Bolivia.

# ANTECEDENTES

El Tanque no cuenta con una placa de identificación ni documentos de diseño donde se indiquen los materiales utilizados para la construcción, sin embargo se encontró marcaje en los cabezales donde se indica que son de material SA-455-A. Se realizó PMI para verificar los materiales del cuerpo y realizar la Memoria de Cálculo Mecánico. Las consideraciones a tomar son las siguientes:

- Para las Planchas del cuerpo y cabezales se compararán los resultados con los siguientes materiales:

  - SA-455-A (Marcaje encontrado en los cabezales)

  - SA-202-B

  - SA-612-A

  - SA-516 Gr. 70

- Para la brida ciega (que representará también a la brida del tipo studding outlet, se comparará con los materiales:

  - SA-612-A

  - SA-105

# COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS MATERIALES PARA COMPARACIÓN

- La composición química es extraída de la Norma ASME II Parte A, Edición 1995, para los materiales ASME.

- El porcentaje indicado de composición (composition %), se tomó para todos los casos el valor de “product analysis”, en caso de estar especificado.

## SA-202

## SA-612

## SA-455

## SA-516-70

## SA-20

En la siguiente tabla se indica el límite de los elementos no especificados en la especificación propia del material:

## SA-105

# RESULTADO DE LOS ENSAYOS

## Identificación Positiva de Materiales

En la siguiente tabla se indican los valores promedios, como resultado de la Identificación Positiva de Materiales:

# COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS CON LAS ESPECIFICACIONES:

# CONCLUSIONES

- Muestra 1 – V-01/17: La muestra tomada no verifica en uno de los elementos de la especificación (Manganeso - Mn) ya que supera a la especificación en un 49%; sin embargo, se identificó el material como SA-202-B porque cumple con todos los demás elementos.

- Muestra 2 – V-02/17: La muestra tomada no verifica en uno de los elementos de la especificación (Manganeso - Mn) ya que supera a la especificación en un 47%; sin embargo, se identificó el material como SA-202-B porque cumple con todos los demás elementos.

- Muestra 3 – V-03/17: La muestra tomada no verifica en uno de los elementos de la especificación (Manganeso - Mn) ya que supera a la especificación en un 12%; sin embargo, se identificó el material como SA-202-B porque cumple con todos los demás elementos.

- Muestra 4 – V-04/17: La muestra tomada no verifica en dos de los elementos de la especificación (Manganeso – Mn y Cromo – Cr) ya que no supera los rangos establecidos en la especificación; sin embargo, se identificó el material como SA-202-B porque cumple con todos los demás elementos, y porque todas las demás planchas están más próximas a un SA-202-B.

- Muestra 5 – V-05/17: La muestra tomada no verifica en dos de los elementos de la especificación (Manganeso – Mn y Fósforo – P) ya que supera a la especificación en un 5% y 43% respectivamente; sin embargo, se identificó el material como SA-202-B porque cumple con todos los demás elementos.

- Muestra 6 – V-06/17: La muestra tomada no verifica en uno de los elementos de la especificación (Manganeso - Mn) ya que supera a la especificación en un 49%; sin embargo, se identificó el material como SA-202-B porque cumple con todos los demás elementos.

- Muestra 7 – P-01/08: La muestra tomada no verifica en uno de los elementos de la especificación (Azufre - S) ya que supera a la especificación en un 23%; sin embargo, se identificó el material como SA-455-A porque cumple con todos los demás elementos y porque se encontraron marcajes en las planchas de los cabezales.

- Muestra 8 – P-06/05: La muestra tomada no verifica en uno de los elementos de la especificación (Azufre - S) ya que supera a la especificación en un 14%; sin embargo, se identificó el material como SA-455-A porque cumple con todos los demás elementos y porque se encontraron marcajes en las planchas de los cabezales.

- Muestra 9 – P-09/08: Se identificó el material como SA-455-A porque cumple con todos los rangos indicados en la especificación del material.

- Muestra 10 – P-15/05: La muestra tomada no verifica en uno de los elementos para el SA-202-B, y para el SA-455-A no verifica en tres elementos. Sin embargo el material se identificó como SA-455 por el marcaje encontrado en los cabezales, y para ser más conservadores porque la resistencia a la tracción del SA-202-B es mayor que la resistencia a la tracción del SA-455.

- Muestra 11 – M1-BC/01: La muestra tomada no verifica en dos de los elementos de la especificación (Silicio SI y Azufre S) ya que supera a la especificación en un 15% y 12.5% respectivamente; sin embargo, se identificó el material como SA-105 para ser más conservadores porque la resistencia a la tracción del SA-105 es menor a la del SA-612

# RECOMENDACIONES

- Realizar ensayos de dureza como ensayo complementario a todos los CMLs a los que se realizó identificación Positiva de Materiales.

- Dada las características del material que se ha identificado para las planchas y entrada de hombre, se recomienda adicionalmente realizar ensayos de Metalografía comparativa de los Tanques de Villamontes V-189, V-190 o V-191 entre las planchas del cuerpo y la brida ciega de la entrada de hombre, ya que tienen las mismas características y fueron Construidos por el mismo fabricante y el mismo año de fabricación.

- Realizar pruebas de tensión, siempre que sea posible.

- Antes de realizar la metalografía comparativa se podría eliminar todas las alternativas, por ejemplo retirar la pintura y verificar si existe marcaje del material en alguna de las planchas del cuerpo.