CONTRATO Nº: 116-18-T-C

PROYECTO: ESTUDIO DE INTEGRIDAD DE RECIPIENTES A PRESIÓN ESTACIÓN TARIJA

Cliente: YPFB TRANSPORTE S.A.

Informe Nº: IF-V-10/06 Rev.0

Servicio:

“INFORME DE INGENIERÍA DE MEMORIA DE CÁLCULO de valorización“

MV-V-10/01 Rev. 0

Señores:

Ing. Marcelo Córdova

Ing. Ildefonso Togo

Santa Cruz de la Sierra, 11 de Abril del 2019

INDICE

1	GENERAL	3

2	CONSIDERACIONES DE DISEÑO	3

2.1	Datos de diseño	3

2.2	Dimensiones	3

2.3	Materiales	3

2.4	Código de diseño	4

3	RESUMEN DE RESULTADOS	4

3.1	Espesor requerido	4

3.2	Resumen de condiciones de diseño (Presión/Temperatura)	5

4	CONCLUSIONES	6

4.1	Máximas condiciones de trabajo	6

4.2	Resumen de Deficiencias (Deficiencies summary)	6

5	RECOMENDACIONES	7

6	ANEXOS	8

# GENERAL

En base a las mediciones de espesor realizados y a la Memoria de Cálculo inicial, se realizó la Valorización del Tanque de Almacenamiento Horizontal V-10, obteniéndose los resultados que a continuación se presentan:

# CONSIDERACIONES DE DISEÑO

## Datos de diseño

Los cálculos mecánicos se realizaron de acuerdo al relevamiento dimensional 3D realizado, PMI y marcaje de los materiales que se encontraron en los cabezales, además de información que se obtuvo de los históricos de operación. Los datos que se tomaron para realizar los cálculos mecánicos se detallan en los siguientes puntos:

- Presión de Diseño Interna: 			14 kg/cm2

- Temperatura de Diseño:				37.8 ºC

- Mínima Temperatura de Diseño del Metal: 		-28.89 ºC

- Presión de Operación máxima:			6.9 kg/cm2

- Sobre-espesor por corrosión:			0 mm

- Eficiencia de Junta:				Cuerpo 70% / Cabezales 70% (Nota 1)

- Condiciones Sísmicas:				Ninguna

- Fluido de Proceso:				GLP

Nota 1: Para subir la eficiencia de las juntas a 0.85 se realizó Ultrasonido Avanzado parcialmente a todas las juntas del cuerpo y los cabezales, sin embargo, de esa muestra salieron juntas rechazadas, es por este motivo que se mantiene la eficiencia de 0.7 en la Memoria de Cálculo.

## Dimensiones

Las dimensiones que se tomaron en cuenta en el cálculo fueron las relevadas en campo.

- Diámetro Externo del Tanque: 				2676 mm

- Longitud total de costura a costura:				18162 mm

- Longitud de Separación de las patas:			10998 mm

## Materiales

Los materiales utilizados en la elaboración de la memoria de cálculo son:

- Planchas del Cuerpo (virolas) 	SA-202-B (Se realizó PMI para la verificación de los materiales)

- Planchas de Cabezales 		SA-455-A (Se realizó PMI para verificar el marcaje encontrado)

- Bridas: 				SA-105 (Se realizó PMI para la verificación del material)

- Cuplas: 				SA-105

- Soportes Patas 			SA-283 Gr. C

## Código de diseño

Se utilizaron los códigos de diseño siguientes:

- ASME BPVC Section VIII, Div. 1, Edition 1995

- ASME BPVC Section VIII, Div. 1, Edition 1971 Add. 1973

- ASME Section II, Materials specification, Edition 1995

- ASME B16.5, Pipe Flanges and Flanged fittings (NPS ½ through NPS 24)

- ASME B16.20, Metallic Gaskets for Pipe Flanges – Ring-Joint, Spiral-Wound

# RESUMEN DE RESULTADOS

En las siguientes tablas se indican los resultados de la Memoria de Cálculo:

## Espesor requerido

En las tablas 1 y 2 se indican los espesores calculados comparados con los espesores nominales de las planchas del cuerpo y conexiones:

| TABLA 1: DETALLE DE ESPESORES DEL CUERPO A PRESIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | ELEMENTO | ESPESOR CALCULADO (mm) | ESPESOR VALORIZACIÓN (mm) | EVALUACIÓN |
| 1 | Virola 1 – V-01 | 17.93 | 15.78 | NO CUMPLE |
| 2 | Virola 2 – V-02 | 17.93 | 15.64 | NO CUMPLE |
| 3 | Virola 3 – V-03 | 17.93 | 15.83 | NO CUMPLE |
| 4 | Virola 4 – V-04 | 17.93 | 15.73 | NO CUMPLE |
| 5 | Virola 5 – V-05 | 17.93 | 15.81 | NO CUMPLE |
| 6 | Virola 6 – V-06 | 17.93 | 16.22 | NO CUMPLE |
| 7 | Cabezal C-01 | 10.43 | 9.79* | NO CUMPLE |
| 8 | Cabezal C-02 | 10.15 | 9.79* | NO CUMPLE |

| TABLA 2: DETALLE DE ESPESORES DE CONEXIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | ELEMENTO | ESPESOR CALCULADO (mm) | ESPESOR NOMINAL (mm) | Aa/Ar (%) ≥ 100 | EVALUACIÓN |
| 1 | N1 – Entrada | 1.59 | 9.52 | 100.0 | CUMPLE |
| 2 | N2 – Salida | 1.59 | 9.52 | 100.0 | CUMPLE |
| 3 | N3 – Reserva | 1.59 | 7.87 | 100.0 | CUMPLE |
| 4 | N4 – Compensación | 1.59 | 7.87 | 100.0 | CUMPLE |
| 5 | N5 – Reserva | 1.59 | 7.87 | 100.0 | CUMPLE |
| 6 | N6 – Termómetro | 1.59 | 5.97 | Exempt | CUMPLE |
| 7 | N7 – Indicador de nivel | 1.59 | 8.38 | Exempt | CUMPLE |
| 8 | N8 – Manómetro | 1.59 | 9.4 | 100.0 | CUMPLE |
| 9 | N9 – Reserva | 1.59 | 5.97 | Exempt | CUMPLE |
| 10 | N10 – Reserva | 1.59 | 5.97 | Exempt | CUMPLE |
| 11 | N11 – Drenaje | 1.59 | 7.87 | 100.0 | CUMPLE |
| 12 | N12 – Alivio | 5.27 | 12.59 | 100.0 | CUMPLE |
| 13 | N13 – Reserva | 1.59 | 4.06 | Exempt | CUMPLE |
| 14 | M1 –Manhole | 2.93 | 64.5 | 100.0 | CUMPLE |

Nota: Tomar en cuenta que esta tabla solo indica si las dimensiones utilizadas en las conexiones son las adecuadas, para ver detalles de presiones ver tabla 3.

## Resumen de condiciones de diseño (Presión/Temperatura)

| TABLA 3: DETALLE DE PRESIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | ELEMENTO | Presión diseño (kg/cm2) | Temperatura (ºC) | MAWP (psi) | MDMT (ºF) |
| 1 | Cabezal 1 – C01 | 14 | 37.8 | 13.14 | -28.89 |
| 2 | Virola 1 – V-01 | 14 | 37.8 | 12.30 | -10.44 |
| 3 | Virola 2 – V-02 | 14 | 37.8 | 12.36 | -10.44 |
| 4 | Virola 3 – V-03 | 14 | 37.8 | 12.34 | -10.44 |
| 5 | Virola 4 – V-04 | 14 | 37.8 | 12.26 | -10.44 |
| 6 | Virola 5 – V-05 | 14 | 37.8 | 12.32 | -10.44 |
| 7 | Virola 6 – V-06 | 14 | 37.8 | 12.65 | -10.44 |
| 8 | Cabezal 2 – C02 | 14 | 37.8 | 13.02 | -28.89 |
| 9 | N1 – Entrada | 14 | 37.8 | 11.03 | -101.11 |
| 10 | N2 – Salida | 14 | 37.8 | 11.04 | -101.11 |
| 11 | N3 – Reserva | 14 | 37.8 | 11.05 | -101.11 |
| 12 | N4 – Compensación | 14 | 37.8 | 11.07 | -101.11 |
| 13 | N5 – Reserva | 14 | 37.8 | 11.08 | -101.11 |
| 14 | N6 – Termómetro | 14 | 37.8 | 18.77 | -101.11 |
| 15 | N7 – Indicador de nivel | 14 | 37.8 | 18.9 | -101.11 |
| 16 | N8 – Manómetro | 14 | 37.8 | 14.83 | -101.11 |
| 17 | N9 – Reserva | 14 | 37.8 | 21.03 | -101.11 |
| 18 | N10 – Reserva | 14 | 37.8 | 20.92 | -101.11 |
| 19 | N11 – Drenaje | 14 | 37.8 | 10.8 | -101.11 |
| 20 | N12 – Alivio | 14 | 37.8 | 15.17 | -28.89 |
| 21 | N13 – Reserva | 14 | 37.8 | 18.15 | -101.11 |
| 22 | M1 –Manhole | 14 | 37.8 | 18.76 | -101.11 |

# CONCLUSIONES

## Máximas condiciones de trabajo

De acuerdo con los cálculos realizados para las condiciones de diseño se define las siguientes presiones máximas de trabajo:

- Condición MAWP máxima presión admisible de trabajo:

10.8 kg/cm2 @ 37.8 ºC

- Condición de MDMT mínima temperatura de diseño del metal:

-10.44 ºC @ 10.8 kg/cm2

- La Máxima presión admisible calculada es de 10.8 kg/cm2 No cumple con la Presión de diseño utilizada para el Cálculo (14 kg/cm2).

## Resumen de Deficiencias (Deficiencies summary)

- Virola 1 (V-01), el espesor nominal es menor que el espesor requerido por diseño.

- Virola 2 (V-02), el espesor nominal es menor que el espesor requerido por diseño.

- Virola 3 (V-03), el espesor nominal es menor que el espesor requerido por diseño.

- Virola 4 (V-04), el espesor nominal es menor que el espesor requerido por diseño.

- Virola 5 (V-05), el espesor nominal es menor que el espesor requerido por diseño.

- Virola 6 (V-06), el espesor nominal es menor que el espesor requerido por diseño.

- Conexión N1: La MAWP de la conexión es menor que el requerido por diseño. La soldadura de filete de la conexión es menor a la requerida por diseño. La conexión no está reforzada adecuadamente.

- Conexión N2: La MAWP de la conexión es menor que el requerido por diseño. La soldadura de filete de la conexión es menor a la requerida por diseño. La conexión no está reforzada adecuadamente.

- Conexión N3: La MAWP de la conexión es menor que el requerido por diseño. La soldadura de filete de la conexión es menor a la requerida por diseño. La conexión no está reforzada adecuadamente.

- Conexión N4: La MAWP de la conexión es menor que el requerido por diseño. La soldadura de filete de la conexión es menor a la requerida por diseño. La conexión no está reforzada adecuadamente.

- Conexión N5: La MAWP de la conexión es menor que el requerido por diseño. La soldadura de filete de la conexión es menor a la requerida por diseño. La conexión no está reforzada adecuadamente.

- Conexión N6: La MAWP de la conexión es menor que el requerido por diseño. La soldadura de filete de la conexión es menor a la requerida por diseño. La conexión no está reforzada adecuadamente.

- Conexión N7: La MAWP de la conexión es menor que el requerido por diseño. La soldadura de filete de la conexión es menor a la requerida por diseño. La conexión no está reforzada adecuadamente.

- Conexión N8: La MAWP de la conexión es menor que el requerido por diseño. La soldadura de filete de la conexión es menor a la requerida por diseño. La conexión no está reforzada adecuadamente.

- Conexión N10: La MAWP de la conexión es menor que el requerido por diseño. La soldadura de filete de la conexión es menor a la requerida por diseño. La conexión no está reforzada adecuadamente.

- Conexión N11: La MAWP de la conexión es menor que el requerido por diseño. La soldadura de filete de la conexión es menor a la requerida por diseño. La conexión no está reforzada adecuadamente.

- Conexión N12: La soldadura de filete interna y externa de la brida es menor a la requerida por diseño.

- Conexión N13: La soldadura de filete de la conexión es menor a la requerida por diseño.

- Cunas: El espesor de la plancha base y los ribs de la cuna que soporta al tanque no son adecuados.

# RECOMENDACIONES

- Dado que el espesor nominal de los cabezales, cuerpo y el refuerzo de las conexiones del Tanque para una presión de diseño de 14 kg/cm2 es insuficiente se recomienda hacer un de-rate asumiendo nuevas condiciones de diseño que estén acordes a la operación actual.

- Otra opción para no hacer un de-rate es reparar las juntas que salieron rechazadas por Ultrasonido y radiografiar todas las juntas del cuerpo y cabezales al 100% (Longitudinal y Circunferencia) para subir la eficiencia a 1, actualmente la eficiencia está con 0.7, y así verificar hasta que presión se puede llegar bajo esas condiciones de diseño.

- Para las deficiencias de soldadura de filete inadecuado encontradas en las conexiones N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N10, N11, N12 y N13 se recomienda aumentar la soldadura al valor indicado en la memoria de cálculo.

# ANEXOS

- Anexo 1_ MV-V-10/01 Memoria de Cálculo de Valorización Tanque de Almacenamiento V-10