Contrato N°  116_18_T_C_Tarija_

PROYECTO: ESTUDIO DE INTEGRIDAD DE RECIPIENTES A PRESIÓN ESTACIÓN TARIJA

Cliente: YPFB TRANSPORTE S.A.

Informe Nº: INF No INSP-V-10-001

Contrato N°: 116-18-T-C

Servicio:

“informe de inspección TANQUE DE ALMACENAMIENTO V-10, ESTACIÓN TARIJA”

Señores:

Ing. Marcelo Córdova

Ing. Ildefonso Togo

Santa Cruz de la Sierra, 05 de Abril  del 2019

INDICE

1	DATOS GENERALES DEL EQUIPO	3

2	REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO.	3

3	INFORMACIÓN DE OPERACIÓN	3

4	INSPECCIONES Y EXAMINACIONES ANTERIORES	6

5	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y/O ALTERACIONES ANTERIORES	6

6	DOCUMENTOS base GENERADOS EN EL PROYECTO	7

7	MECANISMOS DE DAÑO SUSCEPTIBLES	9

8	INSPECCIÓN VISUAL EXTERNA	10

9	ANALISIS DIMENSIONAL DE LA ESFERA	19

10	ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS	21

11	VALORIZACION	23

12	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	25

Estimados señores por medio de la presente les doy a conocer el informe sobre la inspección externa realizada al tanque de almacenamiento, ubicada en la Estación Tarija, área del Parque de Tanques de GLP

# DATOS GENERALES DEL EQUIPO

De manera general, el Tanque horizontal  V-10 tiene los siguientes antecedentes:

- Usuario: 			YPFB TANSPORTE S.A.

- Código de Construcción: 		ASME BPVC Sección VIII Div.1 Ed. 1995

- Fabricante:			GASES INDUSTRIALES, DIV. DE LIQUID CARBONIC S.A.I.C.

- Recipiente Código: 		No

- Servicio: 			Bulk Storage Tank

- Servicio especial:			No

- Año de Construcción:		1974

- Año de Instalación:		1989

- Periodo fuera de servicio:		No

# REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO.

Los cálculos mecánicos se realizaron de acuerdo a lo indicado en la placa de datos, e información que se obtuvo de históricos de operación, y las condiciones de diseño (Presión, Temperatura, Sobre-espesor por corrosión) de acuerdo a lo indicado en la placa de datos del equipo.

## Memoria de Calculo

### Consideraciones de la Memoria de Calculo

Los cálculos mecánicos se realizaron de acuerdo a lo indicado en la placa de datos e información que se obtuvo de  históricos de operación, y las condiciones de diseño (Presión, Temperatura) de acuerdo a lo indicado en la placa de datos del equipo y el Manufacturer Data Report

- Presión de Diseño Interna: 			14 kg/cm2

- Temperatura de Diseño:				37.8 ºC

- Mínima Temperatura de Diseño del Metal: 		-28.89 ºC

- Presión de Operación máxima:			6.9 kg/cm2

- Sobre-espesor por corrosión:			0 mm

- Eficiencia de Junta:				Cuerpo 100% / Cabezales 85%

- Condiciones Sísmicas:				Ninguna

- Fluido de Proceso:				GLP

### Dimensiones

Las dimensiones que se tomaron en cuenta en el cálculo fueron las relevadas en campo.

- Diámetro Externo del Tanque:				2676 mm

- Longitud total de costura a costura:				18164 mm

- Longitud de Separación de las patas:			10998 mm

### Materiales

Para la determinación de la especificación de materiales en el recipiente, se tomó los materiales declarados en el MDR NB_74283.

Los materiales con los que se elaboró la Memoria de Cálculo son:

- Planchas del Cuerpo (virolas)				SA-202 B

- Planchas de Cabezales					SA-455

- Cuplas 							SA-105

- Pads Refuerzos:						SA-283 Gr. C

- Soportes Patas						SA-283 Gr. C

## Código de diseño

Se utilizaron los códigos de diseño siguientes:

- ASME BPVC Section VIII, Div. 1, Edition 1995

- ASME BPVC Section VIII, Div. 1, Edition 1986

- ASME Section II, Materials specification, Edition 1995

- ASME B16.5, Pipe Flanges and Flanged fittings (NPS ½ through NPS 24)

- ASME B16.20, Metallic Gaskets for Pipe Flanges – Ring-Joint, Spiral-Wound

- ASCE 7-16, Minimum design loads for buildings and other structures

## Máximas condiciones de trabajo

De acuerdo con los cálculos realizados para las condiciones de diseño se define las siguientes presiones máximas de trabajo:

- Condición MAWP máxima presión admisible de trabajo:

154.03 Psi @ 100.04 ºF (10.83 Kg/cm2 @ 37.8°C)

- Condición de MDMT mínima temperatura de diseño del metal:

13.2 ºF @ 154.03 psi (-10.44°C @ 10.83 Kg/cm2)

- La Máxima presión admisible calculada es de 154.03 Psi, No cumple con la Presión de diseño utilizada para el Cálculo de diseño (199.13 Psi).

## Deficiencias

| N12 | - UW-21 - Brida filete externo de la soldadura (3 mm) es menor que el mínimo requerido (13,49 mm). |
| --- | --- |
|  | - UW-21 - Brida filete interno de la soldadura (6 mm) es menor que el mínimo requerido (13,49 mm). |
|  | - El filete interno de soldadura (Leg 41 = 9 mm) es menor que el mínimo requerido de 9.07 mm |
| N4 | - MAWP 10.85 Kg/cm2 es menor que la presión de Diseño (14 Kg/cm2) |
|  | - UG-37 Refuerzo no adecuado (Presión interna). |
|  | - El filete interno de soldadura (Leg 41 = 5mm) es menor que el mínimo requerido de 7.87 mm |
| N11 | - MAWP 10.85 Kg/cm2 es menor que la presión de Diseño (14 Kg/cm2) |
|  | - UG-37 Refuerzo no adecuado (Presión interna). |
|  | - El filete interno de soldadura (Leg 41 = 5mm) es menor que el mínimo requerido de 7.87 mm |
| N1 | - MAWP 10.83 Kg/cm2 es menor que la presión de Diseño (14 Kg/cm2) |
|  | - UG-37 Refuerzo no adecuado (Presión interna). |
|  | - El filete interno de soldadura (Leg 41 = 5mm) es menor que el mínimo requerido de 9.07 mm |
| N8 | - El filete interno de soldadura (Leg 41 = 5mm) es menor que el mínimo requerido de 9.07 mm |
| N6 | - El filete interno de soldadura (Leg 41 = 5mm) es menor que el mínimo requerido de 5.97 mm |
| N7 | - El filete interno de soldadura (Leg 41 = 5mm) es menor que el mínimo requerido de 8.38 mm |
| N10 | - El filete interno de soldadura (Leg 41 = 5mm) es menor que el mínimo requerido de 5.97 mm |
| N13 | - El filete interno de soldadura (Leg 41 = 4mm) es menor que el mínimo requerido de 4.06 mm |
| N3 | - MAWP 10.85 Kg/cm2 es menor que la presión de Diseño (14 Kg/cm2) |
|  | - UG-37 Refuerzo no adecuado (Presión interna). |
|  | - El filete interno de soldadura (Leg 41 = 5mm) es menor que el mínimo requerido de 7.87 mm |
| N5 | - MAWP 10.85 Kg/cm2 es menor que la presión de Diseño (14 Kg/cm2) |
|  | - UG-37 Refuerzo no adecuado (Presión interna). |
|  | - El filete interno de soldadura (Leg 41 = 5mm) es menor que el mínimo requerido de 7.87 mm |
| SI-01_02 | EL espesor de la plancha base no es adecuado, EL perno de anclaje no es adecuado |
| N2 | - MAWP 10.85 Kg/cm2 es menor que la presión de Diseño (14 Kg/cm2) |
|  | - UG-37 Refuerzo no adecuado (Presión interna). |
|  | - El filete interno de soldadura (Leg 41 = 5mm) es menor que el mínimo requerido de 9.07 mm |
| V-01 | - El espesor nominal (15.88 mm) es menor que el espesor de diseño (17.93mm) |
|  | - El rate de la MDMT de -10.44°C es menor que la MDMT de diseño de -28.89°C |
| V-02 | - El espesor nominal (15.88 mm) es menor que el espesor de diseño (17.93mm) |
|  | - El rate de la MDMT de -10.44°C es menor que la MDMT de diseño de -28.89°C |
| V-03 | - El espesor nominal (15.88 mm) es menor que el espesor de diseño (17.93mm) |
|  | - El rate de la MDMT de -10.44°C es menor que la MDMT de diseño de -28.89°C |
| V-04 | - El espesor nominal (15.88 mm) es menor que el espesor de diseño (17.93mm) |
|  | - El rate de la MDMT de -10.44°C es menor que la MDMT de diseño de -28.89°C |
| V-05 | - El espesor nominal (15.88 mm) es menor que el espesor de diseño (17.93mm) |
|  | - El rate de la MDMT de -10.44°C es menor que la MDMT de diseño de -28.89°C |
| V-06 | - El espesor nominal (15.88 mm) es menor que el espesor de diseño (17.93mm) |
|  | - El rate de la MDMT de -10.44°C es menor que la MDMT de diseño de -28.89°C |

Para ver más detalles de la memoria de cálculo ver el documento

- Anexo 1_ MC- V-10 Cálculo Mecánico V-10

# INFORMACIÓN DE OPERACIÓN

El Usuario reporta que el equipo ha operado desde su instalación hasta el momento de la inspección dentro de las consideraciones de diseño y no salió de servicio.

El equipo fue instalado primeramente en Estación Villamontes y fue trasladado a la Estación Tarija. El Usuario no entrego documentación de la inspección interna, externa y Evaluación de integridad obligatoria de acuerdo a lo descrito en API 510 Parr. 6.2.2.2

# INSPECCIONES Y EXAMINACIONES ANTERIORES

El usuario no presentó documentación de inspecciones y/o examinaciones anteriores.

# MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y/O ALTERACIONES ANTERIORES

El Usuario no reporta ninguna reparación y/o alteración documentada que se haya realizado sobre el equipo durante el periodo de operación.

No se tiene documentación disponible del mantenimiento rutinario de los dispositivos de alivio.

# DOCUMENTOS base GENERADOS EN EL PROYECTO

Los siguientes documentos fueron generados para el presente estudio

## RELEVAMIENTO DE DATOS MEDIANTE ESCÁNER LASER 3D DE ALTA DEFINICIÓN, RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO Y ARRASTRE DE BM´s Y MAQUETA 3D

El Relevamiento de datos se realizó mediante el escaneo Laser generando una nube de puntos la cual fue base para el modelado 3D.

## REPORTE DE ANALISIS DIMENSIONAL, DISTORSIONES, FALTA DE REDONDEZ, VERTICALIDAD Y ASENTAMIENTO

El Reporte de análisis dimensional fue realizado con el modelo 3D. Ver documentos:

- “IF-V-10_02 Rev. 0_Analisis Dimensional”

- AD-V-10_Análisis Dimensional

Para mayores detalles ver el Punto  10 de este documento

## PLAN DE INSPECCIÓN INICIAL E INSTRUCCIONES TÉCNICAS

El plan de inspección inicial fue desarrollado para realizar el Relevamiento de datos, ingeniería básica e inspección externa del V-10 Ver documento

- “PI-V-10_Rev. 0 ”_Plan de Inspección

- “TR-V-10_Rev. 0”_Mapa de trazabilidad de Elementos y Juntas

- “IT-V-10_01_Rev.0”_Instrucciones de MEUT

- “IT-V-10_02_Rev. 0”_Instrucciones de MT

- “IT-V-10_03_Rev. 1”_Instrucciones Ultrasonido Automatico

## PLANOS AS-IS

Se elaboraron los planos del V-10 de la Estación Tarija  a partir del modelo 3D (Escaner de Alta Definición).

Para más detalles Ver documentos:

- TJ-E213-ME-01-02-01_” Indice de Planos”

- TJ-E213-ME-01-05-01_ “Ubicación Estación Tarija”

- TJ-E213-ME-01-08-01_“Plano General”

- TJ-E213-ME-01-05-02_“Plano de Detalles”

- TJ-E213-ME-01-08-03_”Detalles de Escaleras y plataformas”

## ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

Se ejecutaron los siguientes Ensayos No Destructivos para obtener los datos requeridos para la evaluación de integridad Mecánica.

### Ultrasonido Medición de Espesores

para mayor detalle ver los siguientes documentos

- Anexo 1_Medición de Espesores

- UT-ME-V-10-Hoja 001_” Reporte de Medición de espesores”

- UT-ME-V-10- Hoja 002_” Reporte de Medición de espesores”

- UT-ME-V-10- Hoja 003_” Reporte de Medición de espesores”

### Partículas Magnéticas

Para mayor detalle ver los siguientes documentos

- MT-TRJA-V-10_Hoja 01_”Reportes de Partículas Magnéticas”

- MT-TRJA-V-10_Hoja 02_”Reportes de Partículas Magnéticas”

### Ultrasonido Automático

Para mayor detalle ver los siguientes documentos

- _INS-UT-PA-TOFD-06_Hoja 01  a 05_”Reporte Phased Array V-10

### Listado de Indicaciones

Se realizó un listado de indicaciones con las indicaciones relevantes de la Inspección Visual y los Ensayos No Destructivos

Para mayor detalles Ver el siguiente documento.

- “LI-V-10_Rev. 0 (Anexo 1)”_ Listado de Indicaciones

### Identificación Positiva de Materiales

El Tanque no cuenta con una placa de identificación ni documentos de diseño donde se indiquen los materiales utilizados para la construcción, sin embargo se encontró marcaje en los cabezales donde se indica que son de material SA-455-A. Se realizó PMI para verificar los materiales del cuerpo y realizar la Memoria de Cálculo Mecánico. Las consideraciones a tomar son las siguientes:

- Para las Planchas del cuerpo y cabezales se compararán los resultados con los siguientes materiales:

  - SA-455-A (Marcaje encontrado en los cabezales)

  - SA-202-B

  - SA-612-A

  - SA-516 Gr. 70

- Para la brida ciega (que representará también a la brida del tipo studding outlet, se comparará con los materiales:

  - SA-612-A

  - SA-105

#### Conclusiones y Recomendaciones

- Muestra 1 – V-01/17: La muestra tomada no verifica en uno de los elementos de la especificación (Manganeso - Mn) ya que supera a la especificación en un 49%; sin embargo, se identificó el material como SA-202-B porque cumple con todos los demás elementos.

- Muestra 2 – V-02/17: La muestra tomada no verifica en uno de los elementos de la especificación (Manganeso - Mn) ya que supera a la especificación en un 47%; sin embargo, se identificó el material como SA-202-B porque cumple con todos los demás elementos.

- Muestra 3 – V-03/17: La muestra tomada no verifica en uno de los elementos de la especificación (Manganeso - Mn) ya que supera a la especificación en un 12%; sin embargo, se identificó el material como SA-202-B porque cumple con todos los demás elementos.

- Muestra 4 – V-04/17: La muestra tomada no verifica en dos de los elementos de la especificación (Manganeso – Mn y Cromo – Cr) ya que no supera los rangos establecidos en la especificación; sin embargo, se identificó el material como SA-202-B porque cumple con todos los demás elementos, y porque todas las demás planchas están más próximas a un SA-202-B.

- Muestra 5 – V-05/17: La muestra tomada no verifica en dos de los elementos de la especificación (Manganeso – Mn y Fósforo – P) ya que supera a la especificación en un 5% y 43% respectivamente; sin embargo, se identificó el material como SA-202-B porque cumple con todos los demás elementos.

- Muestra 6 – V-06/17: La muestra tomada no verifica en uno de los elementos de la especificación (Manganeso - Mn) ya que supera a la especificación en un 49%; sin embargo, se identificó el material como SA-202-B porque cumple con todos los demás elementos.

- Muestra 7 – P-01/08: La muestra tomada no verifica en uno de los elementos de la especificación (Azufre - S) ya que supera a la especificación en un 23%; sin embargo, se identificó el material como SA-455-A porque cumple con todos los demás elementos y porque se encontraron marcajes en las planchas de los cabezales.

- Muestra 8 – P-06/05: La muestra tomada no verifica en uno de los elementos de la especificación (Azufre - S) ya que supera a la especificación en un 14%; sin embargo, se identificó el material como SA-455-A porque cumple con todos los demás elementos y porque se encontraron marcajes en las planchas de los cabezales.

- Muestra 9 – P-09/08: Se identificó el material como SA-455-A porque cumple con todos los rangos indicados en la especificación del material.

- Muestra 10 – P-15/05: La muestra tomada no verifica en uno de los elementos para el SA-202-B, y para el SA-455-A no verifica en tres elementos. Sin embargo el material se identificó como SA-455 por el marcaje encontrado en los cabezales, y para ser más conservadores porque la resistencia a la tracción del SA-202-B es mayor que la resistencia a la tracción del SA-455.

- Muestra 11 – M1-BC/01: La muestra tomada no verifica en dos de los elementos de la especificación (Silicio SI y Azufre S) ya que supera a la especificación en un 15% y 12.5% respectivamente; sin embargo, se identificó el material como SA-105 para ser más conservadores porque la resistencia a la tracción del SA-105 es menor a la del SA-612

## MEMORIAS DE CÁLCULO

### Memoria de Cálculo Inicial

Se realizó la Memoria mecánica Inicial del V-10. Para mayor detalle ver el siguiente Documento

- INF-V-10-002_Rev. 0_Informe del Ingeniero

- MC-V-10_01 Rev 0_Memoria de Cálculo Inicial

### Memoria de Cálculo de Valorización

Se realizó la Memoria Mecánica de valorización en software Inspect, basado en los resultados de la inspección visual y el Ultrasonido Medición de Espesores.

Para más detalle Ver el siguiente Documento

- MC VAL V-10_Rev 0_Memoria de Valorización Inspect

- MC-VAL-V-10-PRE_AValorización

## HOJA DE DATOS DE SERVICIO INICIAL

La hoja de datos inicial fue elaborada con los datos de entrada del proyecto de acuerdo con los requerimientos del API 510

Para más detalle Ver el siguiente Documento

- “HD-V-V-10 Rev. 0”_hoja de Datos

## HOJA DE DATOS BASADA EN LA MEMORIA DE CALCULO DE VALORIZACIÓN

La Hoja de datos fue ajustada con los datos obtenidos en la inspección y Ensayos No Destructivos

Para más detalle ver la hoja de datos en el documento:

- “HD-VAL-V-10 Rev. 0”_Hoja de Datos Final

## PLAN DE INSPECCIÓN FUTURO E INSTRUCCIONES TÉCNICAS

El plan de inspección futuro fue realizado para complementar los resultados de esta inspección.

Para ver más detalles remitirse a los siguientes documentos:

- “180604-T-071-PIF-TK- 11_Rev. 0”_Plan de Inspección Futuro

- “LP-E218-FMT-Y-00-03_Rev_0”_Instrucción de Partículas Magnéticas

- “LP-E218-FUT-W-00-03-01_Rev_0”_Instrucción de Ultrasonido

- “LP-E218-MG-R-00-03-01_Rev_0”_Instrucción de Réplicas Metalográficas

# MECANISMOS DE DAÑO SUSCEPTIBLES

En base a la información disponible se asumieron como susceptibles (Potenciales) los siguientes mecanismos de deterioro:

- Corrosión Atmosférica (1). La corrosión atmosférica requiere de la presencia de agua condensada en la superficie del metal.

- Perdida de Espesor (Localizada o Generalizada) (1). -

- P.E. Generalizada. - La corrosión generalizada es el ataque que avanza con mayor o menor uniformidad sobre la superficie expuesta sin localización apreciable de ataque. La corrosión por ataque general puede ser reconocida por una rugosidad de la superficie y por la presencia de productos de corrosión.

- P.E. Localizada. - ocurre en sitios discretos sobre una superficie metálica. Aunque la actividad corrosiva en estos sitios puede iniciarse y detenerse con cambios en el ambiente y puede iniciarse la corrosión en nuevos sitios, la corrosión se concentra en estos sitios. Las áreas circundantes a los sitios donde ocurre la corrosión localizada están corroídas en menor medida, o pueden estar esencialmente sin ataque. En esta sección se describen las tres formas de ataque localizado:

- Corrosión por picaduras

- Corrosión en cavidades

- Corrosión filiforme

- Corrosión en Cavidades (1). - La corrosión en cavidades es una forma de ataque localizado en la que el sitio del ataque es un área en donde está restringido el libre acceso al medio ambiente circundante. Como la corrosión en cavidades es causada por las diferencias en las concentraciones de materiales dentro y fuera de la cavidad, la corrosión en cavidades se conoce también como corrosión de celdas de concentración. Esta forma de ataque localizado puede ocurrir en cavidades en donde convergen materiales de manera tal que el medio ambiente puede entrar en la unión entre ellos, pero el flujo de material dentro y fuera de la unión es restringido. Estas cavidades pueden ser de metal a metal o metal a no metal. Las cavidades se pueden formar también bajo depósitos de desechos o bajo productos de corrosión.

- Corrosión Galvánica (1). - La corrosión galvánica se define como la corrosión acelerada por las diferencias de potencial entre diferentes metales cuando están en contacto eléctrico y expuestas a un electrolito.

- Agrietamiento Ambiental (1). - El agrietamiento ambiental puede ocurrir muy rápidamente y dar lugar a una falla antes de que una inspección pueda identificar daños. El agrietamiento ambiental es la falla por fragilización de un material naturalmente dúctil, debido a la acción combinada de la corrosión y de los esfuerzos tensores.

Notas. -

(1) NACE Basic Corrosion Manual

(2) API 571 – Damage Mechanisms Affecting Fixed Equipment in refining Industry

# INSPECCIÓN VISUAL EXTERNA

## PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y CARACTERÍSTICA DE INSPECCIÓN

La inspección visual se realizó bajo las siguientes condiciones:

- Alcance: 100% de la superficie externa del V-10

- Preparación de superficie: Superficie con recubriendo en mal estado (Pintura).

- Técnica: Inspección Visual Directa / remota, con la ayuda de espejos de inspección, con luz natural y artificial a una intensidad mayor a 1000 Lux.

- Realizado: Ing. Oliver Añez – Inspector API 510.

## NSPECCIÓN VISUAL EXTERNA DE PLATAFORMAS, ESCALERAS, FUNDACIONES Y BASES

### Escaleras, Plataformas Plancha Base, Patas o Cunas

Los elementos inspeccionados reporto los siguientes tipos de defectos:

- Desnivel entre placa Base y Plancha BAse

- Diseño inadecuado de elementos temporales

- Estructura de Caja cerrada

- Grietas superficiales en el hormigon

- Desprendimiento de concreto

- Deformación de elementos

- Elementos no identificados e innecesarios

- Plancha base de 0.5 pulg.

- Presencia de humedad entre cuna y plancha

- Revestimiento y Recubrimiento Dañado

- Recipiente no sujeto a la Cuna

- Soportes inadecuados

- Sujeción de la base con soldadura intermitente

- Sujeción de la base no identificada

Estos Tipos de defectos fueron sub clasificados de acuerdo a los mecanismos de daño que pudieron desencadenarlos y/o MD que puedan generarse a partir de los tipos de indicaciones encontradas que afectan los elementos

- P.E. (Corrosión en Cavidades)

- Daños Mecánicos

- Defecto de construcción y /o Montaje

- Diseño inadecuado

- No Definido

Para ver más detalles de la inspección ver el punto 9 de este informe y el listado de Indicaciones en el Documento “LI-V-10 REV. 0”

## INSPECCIÓN VISUAL EXTERNA DE CUERPO

### Preparación de superficie y característica de inspección

Al margen de lo expresado en el punto 8.1 la inspección visual de estos elementos se realizó bajo las siguientes condiciones:

- La inspección fue realizada sobre recubrimiento anticorrosivo en mal estado, con zonas con falta de adherencia, lo cual no permitió ver el grado de progresión del daño sobre el sustrato metálico y hacer la identificación de todos los Mecanismos de Daño que pueden estar presentes.

### Envolvente (Cuerpo)

Se realizó una verificación dimensional en base a los planos indicados en el punto 6.4 y los análisis dimensionales del Punto 10 de este documento.

Se encontraron los siguientes tipos de Indicaciones

- Oreja de sujeción Doblada

- P.E. Corrosión Generalizada

- P.E. Corrosión Localizada

- P.E. Socavadura

- Recubrimiento Dañado

- Soldadura innecesaria

Estos Tipos de defectos fueron sub clasificados de acuerdo a los mecanismos de daño que pudieron desencadenarlos y/o MD que puedan generarse a partir de los tipos de indicaciones encontradas que afectan los elementos

- Corrosión Atmosférica

- Daños Mecánicos

- Defecto de construcción y/o Montaje

- No Definido

Para ver más detalles de la inspección ver el punto 9.0 de este informe y el anexo listado de indicaciones “LI-V-10 REV. 0”

## INSPECCIÓN VISUAL EXTERNA DE CABEZALES

### Preparación de superficie y característica de inspección

Al margen de lo expresado en el punto 8.1 la inspección visual de estos elementos se realizó bajo las siguientes condiciones:

- La inspección fue realizada sobre recubrimiento anticorrosivo en mal estado, con zonas con falta de adherencia, lo cual no permitió ver el grado de progresión del daño sobre el sustrato metálico y hacer una adecuada cuantificación  de los Mecanismos de Daño

### Cabezales (Heads)

Se realizó una verificación dimensional en base a los planos indicados en el punto 6.4 y los análisis dimensionales del Punto 10 de este documento.

Se encontraron los siguientes tipos de Indicaciones

- Deformación en Plancha Base

- P.E. Corrosión Generalizada

- P.E. Corrosión Localizada

- Soldadura innecesaria

- Recubrimiento Dañado

Estos Tipos de defectos fueron sub clasificados de acuerdo a los mecanismos de daño que pudieron desencadenarlos y/o MD que puedan generarse a partir de los tipos de indicaciones encontradas que afectan los elementos

- Corrosión Atmosférica

- Daños Mecánicos

- Defectos de Construcción y/o Montaje

- No Definido (Los MD de daño que generaron el deterioro de la pintura no pudieron ser evaluados por falta de información y ensayos de control de calidad de pintura necesarios que no estaban disponibles)

Para ver más detalles de la inspección ver el punto 9.0 de este informe y el anexo listado de indicaciones “LI-V-10 REV. 0”

## INSPECCIÓN VISUAL EXTERNA DE LAS CONEXIONES

### Preparación de superficie y característica de inspección

Al margen de lo expresado en el punto 8.1 la inspección visual de estos elementos se realizó bajo las siguientes condiciones:

- La inspección fue realizada sobre recubrimiento anticorrosivo lo cual limita verificar y cuantificar el grado de progresión del daño sobre el sustrato metálico y hacer una adecuada clasificación de los Mecanismos de Daño

- La verificación de las uniones roscadas es limitada dado que no se pueden observar los daños presentes en estos elementos.

### Conexiones

Se realizó una verificación dimensional en base a los planos indicados en el punto 6.4 de este documento.

Se encontraron los siguientes tipos de Indicaciones

- P.E. Corrosión Localizada

- Recubrimientos dañados

- Reparación No declarada ni documentada

- Soportes inadecuados

- Tapón sanitario de sello

Los de defectos fueron sub clasificados de acuerdo a los mecanismos de daño que pudieron desencadenarlos y/o MD que puedan generarse a partir de los tipos de indicaciones encontradas que afectan los elementos

- Corrosión Atmosférica

- Corrosión por hendiduras

- Daños Mecánicos

- Defecto de construcción y montaje

- Diseño Inadecuado

- No Definido

### Red contra incendio

La red contra incendio fue verificada y se observa diseño inadecuada con  las siguientes indicaciones en las estructuras de soporte

- Soportaría inadecuada

- Recubrimiento dañado

- Soldadura insuficiente

- Soldadura directo al cuerpo

- Soportes doblados

- Abrazaderas en mal estado

- Tubería suelta

- Verificar diseño de rociadores

### Aterramiento

Se observa que el sistema puesta a tierra esta soldado directamente al recipiente, con un diseño inadecuado

# RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Se reportaron 100 indicaciones en la inspección visual externa del V-10

Nota: Para poder ver más detalles sobre la ubicación de las indicaciones ver Listado de Indicaciones “LI-V-10 REV. 0” adjunto a este informe.

A continuación, se presentan las indicaciones agrupadas Mecanismo de Daño / Causa Probable

### Corrosión Atmosférica

Se observa perdida de espesor por un proceso de corrosión electroquímico que ha generado Corrosión Localizada y Corrosión Generalizada en los diferentes elementos que sostienen presión del V-10, además la presencia de entalles producidos mecánicamente en la construcción, transporte o mantenimiento, los cuales no son defectos del servicio.

### P.E. (Corrosión Cavidades)

La corrosión en cavidades está presente en bulones, tuercas, plataformas y uniones metálicas roscadas que están formando celdas electroquímicas activas propiciando las diferentes formas de corrosión

- Corrosión debido a la diferencia en la duración de la humedad metal - metal ((Plataformas, Zonas adyacentes a la unión de las patas o cunas).

- Corrosión bajo depósitos de residuos o en productos de corrosión (Plataformas, Zonas adyacentes a la unión de las patas o  Cunas).

- Corrosión por celdas de concentración de iones metálicos (metal-metal) (uniones rosacadas, Bulones y tuercas)

### Daños Mecánicos

Se identificaron indicaciones que no corresponden al servicio del recipiente, sino más bien a tareas realizadas inadecuadamente o falta de mantenimiento.

### Defectos de construcción y/o Montaje

Se verificó la presencia de indicaciones y defectos ocasionados en el periodo de construcción, los cuales se pueden clasificar de acuerdo con el siguiente listado:

### Diseño Inadecuado

Se identificaron defectos relacionados a un diseño inadecuado por que no cumplen los requerimientos de ASME Sec. VIII Div 1 o las buenas prácticas de Ingeniería, o son elementos improvisados que no cumples con los requerimientos de cálculo de la ingeniería de diseño

### No Definido. -

Se identificaron indicaciones a las cuales no se pudo determinar el Mecanismos de daño que degrado el material y/o la causa probable, esto debido a que se requieren análisis adicionales. Los tipos de indicaciones encontradas se clasificaron de acuerdo al siguiente listado.

Se observa que el recubrimiento de pintura ha perdido su capacidad de crear una barrera protectora del metal, para el control de la corrosión de la superficie externa. Se observa un proceso de corrosión Electroquímica generalizada con productos de corrosión debajo de la pintura donde el recubrimiento esta defectuoso

De manera general el V-10 presenta daños en el esquema de pintura aplicado en el cuerpo con desprendimiento y oxidación superficial y en algunos casos presenta material orgánico, como lo indicado en la siguiente tabla:

### Válvula de alivio

La fecha de la última calibración encontrada físicamente sobre el dispositivo es del 17/03/2018.

Se observa que el Set de la válvula de Alivio está en 210 Psi.

# ANALISIS DIMENSIONAL DEL V-10

El alcance es realizar una evaluación dimensional del Tanque de Almacenamiento de GLP con la nube de puntos obtenida del relevamiento dimensional realizado con un Escáner Láser 3D. Las evaluaciones a realizar son:

- Evaluación de Falta de redondez y Deformaciones en Cuerpo y Cabezales

- Evaluación de Horizontalidad en el cuerpo del Tanque

Para el análisis de la falta de redondez y deformaciones del cuerpo y cabezales se modeló en función de una figura esférica perfecta, para los cabezales y una figura cilíndrica perfecta para el cuerpo, obtenida de la nube de puntos del relevamiento 3D realizado en el Tanque de Almacenamiento.

Para los análisis de horizontalidad la obtención de datos se realizó de la nube de puntos del Tanque V-10

Para ver la metodología, criterios de evaluación, resultados y evaluaciones ver el documento “Informe Evaluación de Deformaciones V-10” y los siguientes anexos

- Anexo 1_ AD-V-10/01 Rev. 0 Análisis de Deformaciones Tanque de Almacenamiento de GLP V-10

## CRITERIO DE ACEPTACIÓN Y RESULTADOS

### Falta de redondez permisible y deformaciones

De acuerdo a los requerimientos de fabricación, parte UG del código ASME BPVC Sección VIII Div. 1, Ed. 1971 Ad. 1973, las permisibilidades de falta de redondez en cuerpos esféricos sometidos a presión interna deberán cumplir los siguientes requerimientos:

- La diferencia entre los diámetros internos máximo y mínimo no debe superar el 1% del diámetro interno [UG-80 (a) (1)].

- La diferencia permisible entre los diámetros interiores cuando la sección transversal pasa a través de una boquilla no debe superar el 2% del diámetro interno de la boquilla [UG-80 (a) (2)].

Tolerancia para cabezales conformados:

- La superficie interna no deberá desviarse hacia afuera de la forma especificada en más de 1 1/4 % del diámetro interno ni hacia adentro de la forma especificada en más de 5/8% del diámetro interno. [UG-81 (a)]

INFORMACIÓN DEL RELEVAMIENTO:

- Dn = 2659.69 mm (Cuerpo)

- Di = 2654.82 mm (Cabezales)

- TNominal del Cuerpo  = 0.642” (16.31 mm)

- TNominal del Cabezales  = 0.417” (10.59 mm)

TOLERANCIAS:

- Cuerpo a presión y Cabezales:

  - Diferencia máxima permitida entre diámetros internos mínimos y máximos: 26.59 mm

  - Diferencia máxima permitida entre los diámetros internos máximos y mínimos cuando está cerca de una boquilla: 53.18 mm

- Cabezales:

  - Máxima desviación de la forma hacia afuera: 33.18 mm

  - Máxima desviación de la forma hacia adentro: 16.59 mm

### Horizontalidad

Se verificará la inclinación que presenta el recipiente, desde la línea de referencia, línea de soldadura circunferencia del

Cabezal 1 (C-01) con la virola 1 (V-01) hacia el cabezal opuesto C-02.

## Conclusiones

### Falta de redondez permisible

El Tanque V-10 cumple con los requerimientos de falta de redondez y deformaciones establecidos en los parágrafos UG-80 (a) (1) y (2) y UG-81 (a), del Código ASME BPVC Sección VIII Div. 1 Ed. 1973

- Falta de redondez para presión interna en el cuerpo del Tanque presenta una desviación máxima en los cilindros V-03 de -9.22 mm, desde los 190° - 240°.

- La máxima desviación encontrada de la forma de los cabezales es como se indica a continuación:

  - Cabezal (C-01): Se observa que la máxima desviación hacia afuera es de 16mm, sin tomar en cuenta las soldaduras y zonas adyacentes a estas, las desviaciones están ubicadas principalmente en la unión de la Plancha P-07 y P-08. La máxima desviación hacia adentro es menor a -7 mm.

  - Cabezal (C-02): Se observa que la máxima desviación hacia adentro es de -12mm, que se encuentra en la mayor parte de la plancha P-09. La máxima desviación hacia afuera es menor a 8mm.

### Horizontalidad del Tanque

Se observa una pendiente de -17.8mm hacia el cabezal 2 (C-02), es decir, que el recipiente tiene una inclinación de 0.98mm  por metro (hacia abajo) como se puede apreciar en la figura 1

Figura 1: Horizontalidad del Tanque V-10

# ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

## PARTÍCULAS MAGNETIZABLES

### ALCANCE DEL ENSAYO

Se realizó el ensayo de acuerdo con el alcance indicado en las instrucciones IT-V-10_02_Rev. 0_Instrucción de MT.

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y CARACTERÍSTICA DE INSPECCIÓN

Se realizó una preparación superficial mediante el uso de herramientas mecánicas hasta dejar la zona a ensayar libre de óxidos y pintura.

### RESULTADOS DEL ENSAYO

En la realización del ensayo no se reportaron defectos caracterizados como defectos

Para más detalles ver documento

- MT-V-10-001

- MT-V-10-002

## ULTRASONIDO AUTOMATICO PHASED ARRAY + TOFD

### ALCANCE DEL ENSAYO

Se realizó el ensayo de acuerdo con el alcance indicado en las instrucciones IT-V-10_03_Rev. 1_Instrucción de Ultrasonido Automático

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y CARACTERÍSTICA DE INSPECCIÓN

Se realizó una preparación superficial mediante el uso de herramientas mecánicas hasta dejar la zona a ensayar libre de óxidos y pintura.

### RESULTADOS DEL ENSAYO

En la realización del ensayo se reportó una indicación lineal y una grieta evaluadas como Rechazadas.

## MEDICIÓN DE ESPESORES PARTES DE PRESION

### Alcance del ensayo

Se ejecutó este ensayo sobre los elementos que sostienen presión de acuerdo con lo indicado en el plan de inspección y las instrucciones de ensayos.

Para más detalles ver documentos:

- UT-ME-V-10-001

- UT-ME-V-10-002

- UT-ME-V-10-003

- UT-ME-V-10-004

- IT-V-10_01_Rev.0

### Resultados del Ensayo

Los resultados de la medición de espesores evaluados en el Anexo 2, dieron como resultado valores menores al espesor requerido por la ingeniería Mecánica, por lo que los CMLs del cuerpo y cabezales están rechazados por Ultrasonido Medición de espesores.

Para mayores detalles de los cálculos de valorización se puede ver planilla de cálculo en el documento “MC-VAL-V-10_0 (Anexo No 4)”.  Los resultados de la medición de espesores que se muestran en la tabla siguiente representan los CML mínimos medidos por elemento, en los cuales se puede observar en rojo que el espesor actual medido es menor que el espesor requerido en la ingeniería de diseño.

# VALORIZACION

## CONSIDERACIONES DE LA VALORIZACIÓN PRELIMINAR

La valorización preliminar de los elementos que sostienen presión detalladas en este punto tiene las siguientes consideraciones

- Código de servicio: API 510 ed. 2014 Add. 2017

- Memoria de Calculo 1: MC inicial V-10 Tarija REV 0 . Tensiones admisibles igual al código original de construcción estimado.

- La valorización es solo para la carga de presión ya que se toma los espesores requeridos por esta carga. Memoria de cálculo de valorización para análisis de tensiones para refuerzo de conexiones, cargas sobre conexión, cargas sobre el manto y cargas estructurales es requerido realizarla en un software de integridad como el INSPECT.

- Para los espesores iniciales se utilizaron los declarados en el MDR y/o los establecidos en el Compres para los elementos estándar.

- Dado que no se tienen mediciones de espesores anteriores no se puede determinar una tasa de corrosión de corto plazo que tenga un porcentaje de error bajo, por tal motivo la valorización solo toma en cuenta el ratio de corrosión de largo plazo.

- Los valores de donde se toma el espesor actual son solo de la medición de espesores por UT no se está tomando los valores de perdida de material de la inspección visual externa ya que sobre esta se pone una barrera de pintura y no se ha realizado la inspección visual interna que determinara conjuntamente con los resultados obtenidos hasta ahora la localización de los CMLs gobernante por elemento del equipo.

## Valorización de las Indicaciones de Perdida de Espesor por Ultrasonido

Para mayores detalles de los cálculos de valorización se puede ver planilla de cálculo en reporte Anexo No 2 y No 4 (Mínimos por Elemento) en este informe.

Los resultados que se muestran son los de los CML mínimos por elemento que sostiene presión:

Notas

N.M. No Medido

N.D. No definido (Valor actual mínimo mayor al nominal)

1. CML que tengan un espesor menor que lo indicado hay que reparar para mantener el periodo máximo de inspección de 20 años (Ojo se tomó la tasa de corrosión más alta del elemento, CML Gobernante)

2. Celdas de color rojo indican que están por debajo del espesor requerido y se tiene que reparar estas zonas

3. Celdas de color naranja indican que estos elementos son los que tienen el tiempo de vida menor o igual a 10 años

4. Celdas de color amarillo indican que estos elementos son los que tienen el tiempo de vida mayor a 10 años pero menor o igual  a 20 años

5. Celdas de color azul indican que no se puede estimar su tasa de corrosión porque o porque no se pudo realizar la medición de espesor actual o por que la diferencia entre el espesor inicial y el actual es

negativa y se necesitan mediciones futuras trazables para determinar un valor en base a la tasa de corrosión de corto plazo.

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A continuación, se resumen las principales conclusiones y recomendaciones relacionadas a la integridad mecánica del V-10, enmarcadas en el código de Inspección API 510:

- Condición MAWP máxima presión admisible de trabajo:

154.03 Psi @ 100.04 ºF (10.83 Kg/cm2 @ 37.8°C)

  - Condición de MDMT mínima temperatura de diseño del metal:

13.2 ºF @ 154.03 psi (-10.44°C @ 10.83 Kg/cm2)

- La Máxima presión admisible calculada es de 154.03 Psi, No cumple con la Presión de diseño utilizada para el Cálculo de diseño (199.13 Psi).

- La ingeniería mecánica verifico que tomando en cuenta la carga del producto los espesores de los elementos del cuerpo y cabezal no verifica las condiciones de diseño. Al no disponer de espesor para corroer todas las indicaciones marcadas  (Defectos de soldadura, entalles mecánicos, arranque de material,  corrosión localizada y generalizada) en estos elementos se encuentran rechazadas y deben ser reparadas. Se deben proveer barreras para el control de corrosión y evaluar la efectividad de los esquemas propuestos periódicamente estableciendo rutinas de inspección, mantenimiento y reparación.

- La ingeniería Mecánica da como resultado para las conexiones que la MAWP actual no verifica para las condiciones de diseño de 250 psi para V-01 a V-06, N1, N11, N2 a N5.

- El relevamiento de datos realizo la medición de las dimensiones de soldadura de las conexiones y elementos estructurales, las dimensiones de soldadura de filete para todas las conexiones no verifican el cálculo requerido por código, excepto N9. Se recomienda que todas las conexiones sean reparadas o remplazados por uniones bridadas que cumplan las dimensiones mínimas requeridas en el código e ingeniería mecánica para las condiciones actuales de diseño o por el contrario para las nuevas condiciones en el De-Rating.

,

Las conexiones no están reforzadas adecuadamente, el área de refuerzo de las conexiones N1, N2, N3, N4, N5, y N11, no verifican las condiciones de refuerzo. Se debe realizar las modificaciones de las conexiones contemplando un diseño adecuado que cumpla todos los requerimientos de ingeniería y construcción establecidos en la Ingeniería Mecánica de acuerdo al ASME VIII Div 1, estableciendo un valor de Sobre espesor de corrosión de acuerdo a los resultados de la progresión del daño capturados en la inspección visual interna y los establecidos en la valorización de la medición de espesores.

- La memoria mecánica de Valorización bajo las condiciones actuales del V-10 limita la presión a 153.62 Psig @100.08°F, (10.8 Kg/cm2 @ 37.8°C) sin embargo, esta presión no puede ser utilizada para realizar el De-rating, porque además deben valorarse la progresión del daño de la inspección Interna y proyectarse la perdida de espesor para la vida útil que se pretenda dar al equipo.

- La valorización se obtuvo el CML gobernante y el componente gobernante en la siguiente tabla.

Para mayor información ver el documento MV-V-10-01 Rev0, se debe tomar en cuenta que esta valorización fue realizada usando el concepto de promediado de valores de espesor obtenido en la medición de espesores.

- Los resultados de la medición de espesores evaluados en el Anexo 2 y 4, dieron como resultado valores menores al espesor requerido por la ingeniería Mecánica, por lo que los CMLs del cuerpo y cabezales están rechazados por Ultrasonido Medición de espesores.

- Los resultados de la inspección Visual externa con pérdida de espesor evaluados en el Anexo 3, para los que se utilizaron como referencia el valor mínimo medido por ultrasonido medición de espesores para cada elemento, dieron como resultado valores menores al espesor requerido por la ingeniería Mecánica, por lo que todas estas indicaciones se encuentran rechazadas. Excepto las indicaciones encontradas en  P11, P13, P14, P15, P16 y N12, donde el espesor Actual es mayor que el espesor Inicial y los cálculos de Valorización NO pueden ser determinados

- Debido a que el equipo se encuentra Rechazado para las condiciones actuales de diseño, se debe evaluar utilizar la herramienta de Fitness For Service según API 579 Última edición para cada uno de los mecanismos de daños  y defectos encontrados que se encuentran rechazados, los resultados indicaran si el equipo puede ser mantenido para la operación actual.

- Los defectos encontrados en el Ultrasonido Automatico exceden los valores permitidos por el código de construcción por lo que deberán ser reparados o evaluados por otro criterio de ingeniería como el API 579 FFS

- La base de las Cunas y los pernos de anclaje se encuentran rechazados por lo que estos elementos deben ser remplazados.

- Las Bases y Cunas del recipiente deben ser diseñadas cumpliendo los requerimientos del ASME Sec VIII Div 1 y previendo un sobre espesor de corrosión para el periodo de vida que defina el cliente. Estos elementos se encuentran rechazados y deben ser remplazados

- La pintura ha perdido su capacidad como barrera para el control de la corrosión y que el espesor del recubrimiento no tiene una aplicación uniforme, por lo que se recomienda realizar el remplazo de la pintura existente, tomando en cuenta los controles de calidad para la preparación superficial, aplicación, inspección y pruebas de acuerdo a las recomendaciones SP (Estándar Practices), TM (Test Method) y Material requiriement (MR) de NACE y con el acompañamiento de un profesional certificado

- Se recomienda mantener un programa de control y evaluación de recubrimientos dentro de su sistema de control de la corrosión. Además de disponer de un programa de mantenimiento y cambio de pintura.  Los esquemas propuestos deben ser probados en el tiempo para establecer su eficacia para las condiciones específicas de la estación Tarija.

- Las bases de concreto presentan daños que se ven representados como grietas y desprendimiento, los mismos deben ser reparados y contar con la documentación de ingeniería para verificar si las fundaciones y bases son las adecuadas para las cargas que estan soportando.

- Dado que el espesor actual del cuerpo y de los cabezales del Tanque para una presión de diseño de 250 Psig es insuficiente se recomienda hacer un de-rating de acuerdo al API 510, asumiendo nuevas condiciones de diseño que estén acordes a las condiciones actuales del recipiente, tomando en cuenta la perdida de espesor encontrados en la inspección visual externa, inspección visual interna y el valor de corrosión esperado para la Vida útil a la que se quiera llevar el equipo.

- En las rutinas de reparación y mantenimiento deben ejecutarse de tal forma que se establezcan barreras que controlen la corrosión de acuerdo a las velocidades de corrosión que sean establecidas en la nueva ingeniería de diseño del De-Rating, dado que el sobre espesor de corrosión actual de cero es muy difícil de controlar, por lo que se recomienda establecer un valor para corroer al menos 1/16” de sobre espesor de corrosión, este valor debe ser verificado en función a los resultados de la inspección externa e inspección interna.

- Para poder determinar el estado actual del recipiente se deber realizar la inspección Visual Interna del equipo en el menor tiempo posible, para tener los resultados de ambas inspecciones (Interna  y externa) para establecer las condiciones para  el  De-Rating y/o actividades de reparación.

- El equipo ha sobrepasado el tiempo máximo de inspección interna recomendado por el código de inspección API 510, de igual forma se obvio la inspección interna y externa por cambio de locación requerida por API 510  Parr. 6.2.2.2. Se recomienda realizar las inspecciones requeridas por el Codigo API 510 no excediendo los tiempo máximo de intervalo entre inspecciones.

- Se recomienda realizar la inspección del Piping asociado a los recipientes de acuerdo al código de inspección API 570 última edición.

- De los mecanismos de deterioro asumidos que fueron base para la elaboración del plan de inspección se concluye lo siguiente.

| IT | MECANISMO DE DAÑO | ESTADO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Corrosión Atmosférica. | Activo |
| 2 | P.E. Generalizada | Activo |
| 3 | P.E. Localizada | Activo |
| 4 | Perdida de espesor Corrosión Bajo depósitos | Activo |
| 5 | Corrosión en Cavidades | Requiere acción |
| 6 | Corrosión Galvánica | Activo |
| 7 | Agrietamiento Ambiental | Activo |

Se considera al mecanismo de Agrietamiento ambiental  como mecanismo de daño gobernante, dado que es el de mayor probabilidad de falla por los resultados reportados de acuerdo con el alcance y limitaciones de la presente inspección.

- La presente inspección del Tanque  V-10 presentó las siguientes limitaciones:

  - La inspección visual externa del recipiente se realizó sobre pintura en mal estado

  - La inspección visual interna. - No incluye en este alcance

  - El ensayo de Partículas Magnéticas fue limitado a conexiones

  - Verificación de Elementos de sujeción e hilos de uniones roscadas. - No incluida en este alcance

- El resultado del análisis dimensional del equipo no presenta deformaciones fuera de las tolerancias establecidas por el código de construcción para los elementos que sostienen presión.

- El resultado del análisis dimensional del equipo indica que la horizontalidad del equipo no presenta desviaciones fuera de las toleraciones del código de construcción

- Se recomienda establecer las siguientes medidas de control

  - Establecer un manual de control de Calidad de Inspección.

  - Acciones correctivas para los resultados de inspección.

  - Establecer auditorías internas para el cumplimiento del Manual de control de Calidad de Inspección.

  - Presenciar la demostración de procedimientos de Ensayos No Destructivos y la demostración de habilidad del personal de END, de tal manera de garantizar que los Ensayos No Destructivos puedan capturar los Defectos esperados.

  - Establecer los parámetros para la Ventana Operativa de Integridad (IOWs), de tal manera de poder identificar los cambios en el proceso u otras condiciones que puedan afectar la integridad mecánica del Recipiente

  - Establecer programas de control de la corrosión.

  - Documentar la Verificación de la calificación, entrenamiento y certificación del personal de Ensayos No Destructivos.