| Fecha | Revisión | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| 20/09/2022 | 0 | Para Construcción |

CONTENIDO

1.	OBJETIVO	3

2.	ALCANCE	3

3.	REFERENCIAS	3

4.	CONDICIONES GENERALES	3

5.	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE	5

6.	RECUBRIMIENTO	6

7.	MÉTODOS DE APLICACIÓN DE PINTURA	8

	APLICACIÓN CONVENCIONAL DE SPRAY	8

	APLICACIÓN CON BROCHA Y RODILLOS	9

8.	ESQUEMAS DE PINTURA	9

9.	REPARACIONES	11

10.	INSPECCIÓN	11

11.	DEFECTOS O DISCONTINUIDADES EN EL RECUBRIMIENTO	12

12.	COLORES Y SEÑALIZACIÓN	13

# OBJETIVO

El objetivo de la presente especificación es establecer las premisas básicas para la aplicación de pintura a cañerías, accesorios y estructuras que se encuentran en el alcance del proyecto.

# ALCANCE

Esta especificación técnica contiene los requerimientos mínimos para la selección de pinturas y la metodología de su aplicación para el recubrimiento preventivo de protección de cañerías, superficies enterradas, accesorios y estructuras.

# REFERENCIAS

- SSPC				Society for Protective Coatings

- NACE				National Association of Corrosion Engineers

- ISO				International Organization for Standardization

- ASTM				American Society for Testing and Materials

- ANSI				American National Standards Institute

- SSPC-SP10			Limpieza Mediante Chorreo Abrasivo a Metal Casi Blanco

- SSPC-SP3			Limpieza con Herramientas Eléctricas o Neumáticas

- SSPC-PA2			Procedure for Determining Conformance to Dry Coating

Thickness Requirements

- ASTM-D-4285		Standard Test Method for Indicating Oil or Water in

Compressed Air

- ASTM-D-4417		Standard Test Methods for Field Measurement of Surface

Profile of Blast Cleaned Steel

- ASTM-D-4541		Standard Test Method for Pull-Off Strength of Coatings Using

Portable Adhesion Testers

- ITO.010		Guía para el uso de Colores y Señalización de Equipos e

Instalaciones de YPFB TRANSPORTE S.A.

- ISO/EN 12944	Pinturas y Barnices-Protección contra la Corrosión de

Estructuras de Acero por Sistemas de Pintura Protectora- Parte 5: Sistemas de Pintura Protectora

# CONDICIONES GENERALES

- No se pintará sobre superficies húmedas, debiendo estas estar completamente secas, libres de polvo, óxido, escamas, etc.

- No se pintarán partes metálicas de aluminio, bronce, acero inoxidable, o en general metales resistentes a la corrosión, como tampoco lo serán partes de plástico, vidrios o materiales similares.

Si ello fuera requerido, por razones particulares, se deberá consultar con el fabricante de pinturas para que indique el producto y el método de aplicación más apropiado en cada caso en particular.

Se ha de tener especial precaución en evitar el pintado de superficies maquinadas sujetas a contacto o deslizamiento, tales como roscas, ejes, engranajes, caras de bridas, etc. Tubos y aletas de equipos intercambiadores de calor no deben ser pintados. Como así tampoco anclajes o piezas que serán insertadas en hormigón.

- Durante su almacenaje las pinturas se protegerán a fin de que no sean perjudicadas por condiciones externas de temperatura, que alterarían su composición.

- Previo a su uso, todas las pinturas indefectiblemente deberán ser mezcladas convenientemente de manera de conseguir una perfecta homogeneidad. Una vez que se ha preparado la pintura, debe ser aplicada dentro del período de tiempo especificado por el fabricante.

- Se incluyen en la presente especificación los trabajos relativos a elementos aislados y/o enterrados. Deberá considerarse pintura para tuberías enterradas (altos sólidos incluso).

- Las grasas, aceites y suciedades serán eliminadas por medio de un método adecuado asegurando la limpieza de la superficie a recubrir.

- Antes de comenzar la preparación de cualquier superficie y durante la preparación y aplicación de la pintura, se deberán proteger todos los instrumentos de control, arreglos eléctricos, placas de identificación, motores eléctricos, bombas, etc. Para evitar daños durante la preparación y/o aplicación de la pintura. Antes de la inspección final y una vez finalizados todos los trabajos de pintura a su alrededor, se deberán retirar todas las protecciones (conexiones roscadas, boquillas de engrase, extremos biselados listos para soldar).

- Todos los productos se aplicarán en capas lisas y uniformes, ausentes de marcas, goteo, zonas sin cubrir, etc. No se permitirá aplicar ninguna capa de pintura hasta que la anterior haya secado debidamente, previa eliminación de las partículas de polvo adheridas.

- En caso de retoques de pintura existente, el esquema original será mantenido, pero cuando haya imposibilidad de efectuar arenado se utilizará la limpieza mecánica, herramientas de potencia SSPC-SP3.

- El criterio de selección de pintura se hará de acuerdo con los esquemas descritos en el punto 8, Esquemas de Pintura.

- Los productos en cada uno de sus tipos deberán contar con un certificado de calidad y análisis emitido por una organización certificada y los resultados deben ajustarse a normas internacionales reconocidas.

- Se deberán cumplir todas las instrucciones incluidas en el ITO.010 de YPFB TRANSPORTE S.A. “Guía para el uso de Colores y Señalización de Equipos e Instalaciones de YPFB TRANSPORTE S.A.”

# PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Toda la preparación de la superficie deberá realizarse conforme con la especificación SSPC-SP10, Limpieza Mediante Chorreo Abrasivo a Metal Casi Blanco.

Esta especificación requiere que todas superficies de acero a ser cubiertas, sean limpiadas a “metal casi Blanco”. La superficie deberá tener un color gris claro. El acabado final de una superficie limpiada mediante chorro abrasivo grado de metal casi blanco es definida como aquel en el cual la presencia de aceite, grasa, suciedad, cascarilla de laminación, herrumbre, productos de corrosión, pintura y otras materias extrañas han sido completamente removidas de la superficie, excepto ligeras sombras, rayas o ligeras decoloraciones causadas por manchas de herrumbra, ligeras cascarillas de laminación y delgados residuos de pintura. Se admite hasta un 5% de restos contaminantes que pueden aparecer solo como distinta coloración en cada pulgada cuadrada de la superficie.

- Todo elemento a pintarse deberá ser cuidadosamente limpiado con anterioridad. Se hará la limpieza de todas las superficies hasta tener una superficie metálica libre de productos de corrosión, polvos, escamas de laminación, residuos de soldadura, con eliminación perfecta de películas, materias grasas y cualquier producto adherido a las superficies a pintar.

- Cualquier contaminación con aceite y/o grasa deberá ser removida con solvente, antes de realizar el arenado.

- Las imperfecciones de la superficie como ser: acabados filosos, proyecciones y salpicaduras de soldadura; deberán ser removidas de la superficie original previo a la limpieza de superficie. Cualquier trabajo de amolado realizado después del chorro abrasivo deberá ser limpiado con chorro abrasivo para obtener el anclaje respectivo. En caso de tratamiento, si hubiera, deberá ser completado antes del chorro abrasivo y trabajos de revestimiento.

- El arenado deberá ser realizado durante horas con luz de día y sobre superficies que no serán humedecidas antes de realizar el pintado. Si el arenado fuera permitido a realizarse durante la noche, las superficies arenadas deberán ser secadas en la mañana siguiente, para obtener la superficie en condiciones deseables para la aplicación del recubrimiento.

- El arenado deberá ser realizado en un área retirada de Operaciones, para prevenir la contaminación de polvo y arena. Además, se protegerán convenientemente todos los equipos tales como motores, compresores, bombas, etc. que puedan ser perjudicados por la entrada de arena en su interior. Se deberá disponer de carpas o toldos en caso de trabajos al aire libre; tanto por condiciones climáticas, como por humedad.

- La superficie limpiada por arenado, deberá ser recubierta con un primer como máximo 4 horas después de realizado el arenado. Un mínimo de 4 pulgadas alrededor del borde del área arenada deberá ser recubierta con primer, a no ser que inmediatamente se pinte la superficie. El arenado deberá solapar en 1 pulgada a la superficie pintada. Cualquier superficie de acero que no haya sido imprimada (después de ser arenada) o haya sido humedecida por la lluvia, deberá ser nuevamente arenada.

- Una vez arenada la superficie, no dejar transcurrir más de 4 horas para la aplicación de la pintura, caso contrario se deberá volver a arenar la superficie.

- No podrán usarse soluciones ácidas o solventes sobre la superficie metálica, después de realizado el arenado. Esto incluye cualquier aplicación que se pretenda hacer para evitar o prevenir el oxidado.

- Para el medio abrasivo de arenado generalmente se utilizará una granulometría determinada, dependiendo del espesor de la pintura a ser aplicada y el máximo de partícula será tal que no pase por el tamiz N° 16. La arena deberá ser nueva (sin uso previo) y no se permitirán contaminantes. Además, deberá realizarse el análisis físico-químico para descartar la presencia de arcilla.

- El aire comprimido utilizado como propelente deberá estar libre de cantidades perjudiciales de aceite y agua. Deberán proveerse separadores y trampas adecuadas para atrapar las gotas de aceite y agua.

- El perfil de rugosidad requerido, después del sandblasting, deberá variar entre 2.5 a 3.0 mils (62 a 75 µm) y evaluado mediante estándar ASTM – D- 4417 método C (Cinta de Réplica).

# RECUBRIMIENTO

- De igual forma que el arenado, el revestimiento deberá ser realizado en instalaciones externas a la estación (o área de compresión) hasta el acabado final. En caso que después del montaje existan daños al recubrimiento, estos deberán repararse en sitio.

- Se deben seguir las instrucciones del fabricante, respecto a temperatura, humedad, vida útil del pote de pintura, agentes de curado, tiempo de secado, etc.

- La base y la capa de acabado, de acuerdo a las especificaciones de cada fabricante, deben ser compatibles y apropiadamente aplicados.

- Todos los materiales para el recubrimiento, deben ser provistos en recipientes sellados (sin abrir), claramente identificados y con sus certificados de calidad respectivos. Todos los envases deben conservarse cerrados hasta que sean requeridos para su uso.

- Todas las aplicaciones, incluyendo reparaciones, deberán ser realizadas de acuerdo con las recomendaciones del fabricante de la pintura y con los materiales recomendados.

- No podrá utilizarse una pintura cuya fecha de expiración esté vencida y cuando esto suceda, el recipiente de pintura deberá desecharse y destruirse.

- El almacenamiento de la pintura deberá realizarse en un lugar totalmente cubierto y bien ventilado, sin que esté sujeto a condiciones extremas, asegurando la conservación del material, dando todos los cuidados necesarios, para el transporte, almacenamiento y manipulación del mismo.

- La pintura deberá ser agitada vigorosamente y mezclada hasta que esté perfectamente homogénea. Las pinturas deberán estar continuamente revolviéndose por medios mecánicos o manuales aprobados.

- Si fuera necesario aplicar la pintura en tiempo húmedo, se deberá pintar bajo cubierta; tanto el aire como la superficie serán calentadas a una temperatura satisfactoria (empleando luminarias). Las superficies tratadas deberán permanecer bajo cubierta y protegidas hasta el secado o hasta que las condiciones climáticas permitan su exposición.

- No se podrá aplicar ninguna capa de revestimiento con lluvia, neblina o humedad relativa mayor al 85% y ninguna capa de pintura epóxica podrá aplicarse si la temperatura ambiente es menor a 50°F. Además, la superficie a ser cubierta deberá tener una temperatura arriba de 3°C del punto de rocio.

- Se deberá permitir el secado de las capas de pintura, previo al aplicado de una nueva capa de pintura, de acuerdo al tiempo mínimo especificado por el fabricante.

- No se deberá aplicar ninguna capa de pintura hasta que la anterior esté libre de partículas de polvo.

- Ninguna capa será puesta sobre bordes preparados para las soldaduras de campo o a 6 pulgadas de estos bordes.

- Una vez adecuadas las superficies a pintar de acuerdo con la presente especificación, se aplicarán las manos que correspondan de acuerdo con los esquemas descritos en el punto 8, Esquemas de Pintura.

- Antes de la aplicación de cualquier capa de recubrimiento, se deberá revisar y reparar cualquier daño (con el material apropiado de recubrimiento) antes de aplicar la nueva capa de recubrimiento.

- La secuencia a seguir en el pintado, deberá ser tal, que se obtenga un mínimo de daño en la capa final de recubrimiento.

- Después que la capa de primer ha sido aplicada, todas las superficies difíciles de aplicar con aerosol, deberán ser cepilladas y pintadas con brocha con la misma pintura que ha sido aplicada y mismo espesor.

- Cada capa debe ser aplicada uniformemente y sobre toda la superficie a ser pintada. Esquinas, soldaduras, y áreas inaccesibles serán protegidos a mano cepillando y aplicando una capa de la pintura de acabado.

# MÉTODOS DE APLICACIÓN DE PINTURA

# APLICACIÓN CONVENCIONAL DE SPRAY

- Se deberá colocar una trampa adecuada de humedad entre la fuente de aire y el frasco presurizado que alimenta a la pistola. La trampa deberá drenar continuamente cualquier traza de agua o aceite proveniente de la fuente de aire, cumpliendo la ASTM D-4285.

- Deberán proveerse reguladores de presión y manómetros tanto para la fuente de aire como para la pistola de pintura presurizada.

- La pistola pulverizadora deberá ser mantenida a una distancia entre 6 y 8 pulgadas de la superficie a ser recubierta y deberán mantenerse ángulos rectos de la superficie. Incluso pases paralelos deben realizarse con la pistola pulverizadora.

- La presión del fluido debe ser mantenida y regulada a la presión de entrega de no más de 24 onzas por minuto desde la pistola pulverizadora. El aire atomizado deberá ser regulado a la mínima cantidad requerida para atomizar apropiadamente el material.

- En la aplicación del material (pintura), cada pasada del pulverizador deberá solapar un 50% de la pasada previa del pulverizador.

- Superficies grandes recibirán siempre pases en dos direcciones, en ángulos rectos entre ambas direcciones. Este procedimiento es a veces referenciado como pases múltiples de recubrimiento (multipass coating).

- Todas las aplicaciones se harán siguiendo las recomendaciones del fabricante como ser: espesor por pasada, tiempo de aplicación entre pasadas, condiciones límite del medio ambiente para cada aplicación.

- Se deberán realizar mediciones periódicas, tanto de la película en húmedo como en seco, para verificar el espesor requerido previo a la aplicación de la capa de acabado.

# APLICACIÓN CON BROCHA Y RODILLOS

- Se realizarán aplicaciones con brocha y rodillos, en aquellas áreas que no pueden pintarse con pistola pulverizadora, por cualquier razón.

- Los cepillos serán de diseño y calidad que permitirán la aplicación correcta de materiales. El ancho de brocha no será mayor de 5 pulgadas.

- La pintura deberá ser trabajada de tal manera que en todas las hendiduras y esquinas se asegure una buena terminación, sin burbujas de aire o vacíos.

# ESQUEMAS DE PINTURA

La tabla continuación muestra la clasificación de los esquemas de pintura según el tipo de provisión:

| Sist. | Rango de Temp. Oper. de Línea (°F) | Preparación de Superficie | Clasificación de Superficie | 1ra Capa | Capa Intermedia | Capa Acabado | Espesor Min-Máx (mills) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Temp. Amb. hasta 200 °F | SSPC-SP10 Anclaje: 2-3 mills | S/Aislamiento: Recipientes, Tubería, Soporte de tubería, skids, Estructuras de acero y Techos de Edificios | Epóxica 5.0-6.0 mills | Epóxica 6.0-10.0 mills | Poliuretano 1.5-2.0 mills | 10.0-12.0 |
| 2 | 200 °F hasta 750 °F | SSPC-SP10 Anclaje: 2-3 mills | S/Aislamiento: Recipientes, Tubería, Soporte de tubería, skids, Estructuras de acero | Primer Inorgánico Zinc 2.5-4.0 mills | Primer Inorgánico Zinc 4.0-8.0 mills | Silicona Modificada 1.0-2.0 mills | 8.0-12.0 |
| 3 | 750 °F hasta 1000 °F | SSPC-SP10 Anclaje: 2-3 mills | S/Aislamiento: Recipientes, Tubería, Soporte de tubería, skids, Estructuras de acero | Silicona Modificada 2.0-3.0 mills | Silicona Modificada 3.0-6.0 mills | Silicona Modificada 1.0-2.0 mills | 6.0-10.0 |
| 4 | Menor a Temp. Amb. | SSPC-SP10 Anclaje: 2-3 mills | C/Aislamiento: Recipientes, tubería, etc. | Epóxica 3.0-5.0 mills | Epóxica 5.0-8.0 mills | Epóxica 3.0-5.0 mills | 8.0-12.0 |
| 5 | Temp. Amb. hasta | SSPC-SP10 Anclaje: 2-3 mills | C/Aislamiento: Recipientes, tubería, etc. | Epóxica Primer 5.0-7.0 mills | Epóxica Primer 7.0-10.0 mills | Epóxica 6.0-7.0 mills | 10.0-14.0 |
| 6 | 200 °F hasta 750 °F | SSPC-SP10 Anclaje: 2-3 mills | C/Aislamiento: Recipientes, tubería, etc. | Primer Zinc 4.0-8.0 mills | Primer Zinc 4.0-8.0 mills | Silicona Modificada 1.0-2.0 mills | 8.0-12.0 |
| 7 | Temp. Amb. hasta 250 °F | SSPC-SP7 Limpieza de bajo perfil (brush off) | Motores, bombas y maquinaria pintada anteriormente OEM | Primer Universal (capa propia) | Epóxica 5.0-6.0 mills | Poliuretano 1.5-2.0 mills | 8.0-12.0 |
| 8 | Temp. Amb. hasta 200 °F | SSPC-SP1 Limpieza con Solvente | Reparaciones de pintura | Ninguna | Ninguna | Galvanizado en Frio o Primer Rico en Zinc | 3.0-4.0 |
| 9 |  | SSPC-SP2 o SP3 Limpieza Manual y Mecánica | Reparaciones de Pintura | De acuerdo al tipo de clasificación | De acuerdo al tipo de clasificación | De acuerdo al tipo de clasificación |  |
| 10 | Temperatura hasta 140 °F | SSPC-SP10 Anclaje: 2-3 mills | Tubería y recipientes enterrados | Epóxica (100% sólidos) 2 x 8.0 mills | Epóxica (100% sólidos) 2 x 8.0 mills | Ninguna | 16.0 |
| 11 | Temperatura hasta 200 °F | Galvanizado por SSPC-SP1 o SP2 ASTM A123 | Tubería galvanizada (codificada por color) | Primer de Cromato Básico de Zinc o Primer de adhesión al óxido de hierro 0.3-0.5 mills 0.6-0.8 mills | Ninguna | Poliuretano 1.5-2.0 mills | 2.0-2.5 |

Tabla N°1 : Clasificación de Esquema de Pintura/ según tipo de Provisión

- Para el proyecto, se aplicarán los siguientes sistemas de esquemas de pintura:

-Sist. 1: Referido a tuberías sin aislamiento, soportes de tuberías, skids, estructuras de acero y techos de edificios hasta 200 °F.

-Sist. 10: Referido a tuberías enterradas hasta 140°F.

-Sist. 11: Referido a tuberías galvanizadas hasta 200°F.

- Después del secado completo se procederá a medir los espesores de película seca según la norma SSPC-PA2; el espesor seco debe estar comprendido según lo expresado en la Tabla Nº1. Si no se alcanza el espesor mínimo en zonas puntuales, se deberá aplicar una capa adicional de pintura hasta lograr el espesor establecido.

- Después del tiempo de secado de 36 horas de aplicación de la última capa, las superficies pintadas pueden ser trasladadas o manipuladas con fajas de nylon para minimizar el daño.

- Después de 7 días de secado de la última capa, la superficie pintada ya alcanza todas sus propiedades físico-químicas y puede someterse a servicio.

# REPARACIONES

Antes de la aplicación de cualquier capa de recubrimiento, deberá repararse la anterior capa con el mismo tipo de material y acabado apropiado. La secuencia a ser seguida en la reparación, deberá ser tal que resulte en mínimos daños en la capa de acabado.

# INSPECCIÓN

- Se realizará un seguimiento por parte del inspector de pintura y/o montaje (experimentado), quien llevará un registro detallado del sistema de pintura.

- No podrá realizarse ninguna preparación de superficie o aplicación de recubrimiento en ausencia del inspector o sin su conocimiento y o consentimiento.

- El supervisor de obra tendrá el derecho de inspeccionar en cualquier momento cualquier herramienta, material, o equipo utilizado o para ser usados en la preparación de las superficies y o aplicación de los recubrimientos y rechazar cualquier equipo o material que no esté conforme las especificaciones.

- Deberán ser emitidos informes de seguimiento e inspección del pintado, elaborado y firmado por la empresa encargada de su aplicación.

- Se deberán realizar como mínimo las siguientes pruebas de inspección:

  - Control visual del chorreado abrasivo según patrones visuales.

  - Control de los certificados genéricos o por lote de los productos utilizados emitidos por el proveedor más la hoja de seguridad del producto.

  - Control de registros de condiciones ambientales.

  - Control de los espesores por tipo de revestimiento en húmedo y seco y tolerancias.

  - Pruebas de adherencia tipo Pull Off, según ASTM D-4541.

  - Prueba de perfil de anclaje, según ASTM D-4417.

# DEFECTOS O DISCONTINUIDADES EN EL RECUBRIMIENTO

Se examinará cada capa de pintura (durante la ejecución y después de exposición) está exento de fallos de los siguientes tipos:

- Escurrimiento.

- Ampollas o Burbujas. Defectos estructurales de las películas, caracterizados por la aparición de burbujas.

- Arrugamientos: Son los defectos superficiales de la pintura, típico de las pinturas oleas resinosas resultado de la expansión debido a grande absorción de oxigeno cuando se aplica espesor excesivo.

- Agrietamiento: defecto de la película seca, en forma de grietas o fisuras, con o sin la exposición del sustrato.

- Cráter: Defecto en la película seca que tiene forma circular o forma de estrías. Lo mismo que el ojo de pez.

- Impregnación de abrasivos y/o materias extrañas: Defecto estructural de la película húmeda debido a la exposición a la intemperie, en ambientes que se encuentran contaminados con abrasivos en suspensión.

- Desprendimiento: Es el defecto causado por la pérdida de adherencia de la película seca, espontáneamente o de forma provocada.

- Oxidación o corrosión: Es el deterioro de un material metálico o no metálico, por una acción química o electroquímica del ambiente.

- Inclusión de pelos: Es el defecto estructural de la película debido por la impregnación de la brocha, rodillo o de otras fuentes durante la aplicación.

- Poros: Son los micro errores estructurales en la película de forma arredondeada que posibilita la penetración de agentes corrosivos.

- Piel de naranja: Es el defecto estético o superficial de una película seca, donde el aspecto es rugoso igual al de la piel de cascara de naranja.

- Medición de Espesores en Seco y Tolerancias

Una vez alcanzada el curado inicial del revestimiento realizado, se procederá a realizar la respectiva medición de espesores en seco; generalmente 24 a 36 horas después de la aplicación del revestimiento. Se usará la siguiente metodología:

- Realizar 5 mediciones de forma aleatoria por cada 10 m2 de superficie cubierta. Si se solicita, 5 mediciones más ser realizarán en cualquier área deseada. Los 10 m2 de superficie se considerarán de la siguiente forma:

- Para estructuras que no excedan los 30 m2 en área; cada 10 m2 de superficie deberán ser medidos.

- Para estructuras que no sobrepasen los 100 m2 de superficie, 3 de 10 m2 de área, de forma aleatoria serán seleccionadas y medidas.

- Para estructuras que exceden 100 m2 de área, los primeros 100 m2 se medirán de acuerdo a lo establecido en el punto anterior; y por cada 100 m2 adicionales solo 10 m2 de área se seleccionará de forma aleatoria y será medida.

Serán aceptadas áreas con reducción de espesor del revestimiento hasta un 10%, siempre que esta área no sea superior al 10% de la superficie total a pintar.

Serán aceptadas áreas con aumento hasta el 20% de espesor previsto, con excepción de que el fabricante establezca un valor más alto de sobre espesor en la ficha técnica de la correspondiente pintura.

- Prueba de Adherencia

La prueba de adherencia será realizada de acuerdo a la ASTM D-4541 Pruebas de Adherencia Tipo Pull Off.

# COLORES Y SEÑALIZACIÓN

Deberán pintarse todas las tuberías y cañerías aéreas de proceso, auxiliares y de servicio de acuerdo al código de colores de YPFB TRANSPORTE S.A, ITO.010.

----- x -----